Синтез катализаторов паровой конверсии этанола на основе силикатов лантана и празеодима со структурой апатита

Лопатин М.Ю.1, Фёдорова А.А.1, Морозов И.В.1, Фёдорова Ю.Е.2, Смаль Е.А.2, Маслаков К.И.1, Верченко В.Ю.1, Петухов Д.И.1, Шаталова Т.Б.1, Рогов В.А.2, Еремеев Н.Ф.2, Садовская Е.М.2, Садыков В.А.2

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: maksim.lopatin@chemistry.msu.ru

Паровая конверсия этанола является основой будущей водородной энергетики, поэтому поиск и получение катализаторов данной реакции представляет собой актуальную задачу. Целью нашей работы был синтез и исследование катализаторов на основе силикатов лантана и празеодима со структурой апатита с нанесённым NiO.

Синтез проводили модифицированным золь-гель методом с использованием темплата, в качестве которого применяли β-циклодекстрин (β-CD) и мочевину (U), а также в ряде случаев вводили добавку неионогенного ПАВ Brij 58. В работе изучалось влияние неионогенного ПАВ, добавленного при синтезе, а также замены лантана на празеодим на свойства полученных катализаторов.

Были получены образцы состава NiO/Ln9.33Si6O26 (ω(NiO)=6.3 вес. %, Ln = La, Pr), которые обозначены шифрами вида X-Y, где X отражает металл, входящий в структуру апатита (La или Pr), Y – концентрацию Brij 58 (в мМ) в исходном растворе. В работе было получено и исследовано четыре образца: P-B0, P-B10, L-B0, L-B10.

По результатам термического анализа, проведённого после сушки гелей-предшественников образцов, было установлено, что гели, содержащие нитраты одного и того же элемента, имели сходный характер разложения.

После отжига при 800 °C на рентгенограммах всех образцов наблюдалось характерное гало в области 14-35 ° по шкале 2θ, а также рефлексы фаз NiO, La9.33Si6O26 для образцов L-B0 и L-B10 и NiO, Pr9.33Si6O26 для образцов P-B0 и P-B10.

В профилях температурно-программированного восстановления водородом (Н2-ТПВ) образцов P-B0 и P-B10 в интервале температур 100-900 °C наблюдали три перекрывающихся пика. Для образца L-B10 наблюдался ещё один пик ТПВ с максимумом при 580 °C. С помощью РФЭС исследования по in-situ восстановлению образцов в каталитической ячейке спектрометра было отмечено наличие нескольких форм Ni2+, в том числе NiO, который восстанавливается в токе водорода до металлического Ni.

Метод температурно-программированного изотопного обмена с использованием C18O2 показал, что образец L-B0 обладал наибольшей подвижностью кислорода в объёме: для него доля замещённого до 600 °С кислорода составила 62 %, а для образцов L-B10, 
P-B0 и P-B10 – 43-47 %. Также в работе проведена оценка коэффициентов диффузии и их сравнение для разных образцов.

Образцы L-B10, P-B0 и P-B10 были испытаны в реакции паровой конверсии этанола. Оптимальными условиями для стабильной работы катализатора являлись его восстановление и проведение реакции при 600 °C. Образцы работали стабильно с конверсией EtOH от 84 % до 100 % и выходом водорода от 40 % до 70 %. Паровая конверсия СО оказывала влияние на общий выход водорода и соотношение Н2/СО. В качестве побочного продукта наблюдалось образование ~0.1 % CH4. Показано, что все изученные образцы способны работать стабильно в течение 5 часов, при этом наибольший выход водорода наблюдался для образца L-B10 (~65 %).

Авторы работы выражают благодарность к.х.н., доц. Спиридонову Ф.М. за проведение РФА. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-72-10034.