Влияние состава иммобилизованных имидазольных ионных жидкостей на их активность в окислении гетероатомных соединений пероксидом водорода

Горбунов В.С., Бирюзов А.A

Аспирант, 3 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: vladisl4v.g@yandex.ru

Ужесточение требований к содержанию серо- и азотсодержащих соединений в нефтепродуктах диктует необходимость разработки новых относительно безопасных и недорогих методов их удаления, в частности, окислительных. Катализаторами этих процессов являются сильные минеральные кислоты и/или производные переходных металлов, например, гетерополикислоты. Особый интерес представляют гетерогенные системы, в которых на поверхность носителя – адсобента, нанесен слой экстрагента - ионной жидкости (ИЖ), которая содержит каталитически активные центры [1, 2].. Каталитические свойства таких систем зависят от природы носителя, а также катионов и анионов, входящих в состав ИЖ.

Для детального изучения влияния указанных факторов на окислительный процесс в работе получена серия катализаторов с имидазольными катионами разного состава (1,2-диметил-3-этил-, 1-этил-3-гексилимидазолий и 4-(3'- этилимидазолий)-бутансульфонат) и анионами органических и неорганических, в частности, фофоромолибденовой, кислот (ФМК). Состав и структуру поверхности катализаторов анализировали с помощью адсорбционных методов, ХМС, ИК-спектроскопии, СЭМ, РФЭС. В качестве субстратов использовали тиофен, метилфенилсульфид, дибензотиофен и пиридин, окислителя – H2O2.

Методом ИК адсорбированного пиридина показано, что выбор катиона и аниона определяет концентрацию бренстедовских центров, влияющих на катализ: их наибольшая концентрация наблюдается у катализатора с с 4-(3'- этилимидазолий)-бутансульфонатом и серной или ФМК. Сравнительный анализ каталитических свойств полученных композиций показал, что такие факторы, как бренстедовская кислотность, строение имидазольного катиона и содержание ФМК – по-разному проявляются при окислении разных субстратов. Так, в случае серосодержащих производных, в особенности тиофена и дибензотиофена, наибольшее влияние на активность оказывает строение имидазольного катиона: наличие объемного заместителя и бренстедовской кислотной группы. В случае окисления пиридина важную роль играет анион: наиболее активен катализатор с высокой концентрацией гетерополикислоты. При сравнении поведения катализаторов с ФМК в реакционных растворах, содержащих смесь субстратов, установлено, что в зависимости от строения катиона имидазолия может  наблюдаться ускорение или, напротив, торможение окисления серо- или азотсодержащих производных. Так, в случае 1,2-диметил-3-этилимидазолиевого производного наблюдается ускорение обоих процесса, а в случае этилимидазолийбутансульфоната, обладающего высокой бренстедовской кислотностью, – замедление десульфуризации в присутствии азотсодержащего субстрата.

Указанный эффект влияния субстратов на активность катализаторов при одновременном окислении гетероатомных соединений необходимо учитывать при формировании композиций, соответствующие конкретной задаче при очистке нефтяного сырья.

Литература

1. A.A. Bryzhin, M.G. Gantman, A.K. Buryak, I.G. Tarkhanova, App. Cat. B. 2019, 257, 117938.

2.В.С. Горбунов, А.А. Брыжин, А.Г. Попов., И.Г. Тарханова, Нефтехимия, 2021, 61-6, 858.