Синтез Ni- и Сu-содержащих катализаторов для селективного гидрирования непредельных соединений

Журавлева В.С.1,2, Шестеркина А.А.2,3

Студент 1 курс магистратуры

1МИРЭА — Российский технологический университет, институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского Российской Академии Наук, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: vickey.vi202@gmail.com

В современной нефтехимической промышленности и органическом синтезе гидрирование непредельных соединений является одним из важнейших процессов [1]. Традиционно для селективного гидрирования непредельных соединений используется ряд катализаторов на основе благородных металлов, таких как Pd, Pt, Ru и Rh. Однако из-за высокой стоимости, постепенного истощения благородных металлов в земной коре, а также их быстрой дезактивации побочными продуктами реакции стоит острая задача разработки более доступных и эффективных катализаторов гидрирования [2]. В настоящее время, несмотря на разнообразие катализаторов для селективного гидрирования, разработка новых эффективных катализаторов на базе неблагородных металлов является актуальной темой гетерогенного катализа.

В нашей работе для селективного гидрирования непредельных соединений были разработаны Ni- и Сu-содержащие катализаторы методом осаждения и методом пропитки носителя по влагоемкости. В качестве носителя использовали инертный SiO2 (Sуд=250 м2/г). Катализаторы на основе филлосиликата никеля и меди, фазы которых были подтверждены методом РФА, были получены  методом осаждения термическим гидролизом мочевины путем перемешивания суспензии, содержащей водный раствор нитрата никеля (II) (нитрата меди (II)), носитель и мочевину, в течение 6 часов при 93 °С при последующей сушке в роторном испарителе и прокаливании при 300 °С в атмосфере воздуха. Также были подготовлены монометаллические катализаторы методом пропитки по влагоемкости носителя водным раствором Ni(NO3)2 (Сu(NO3)2), содержащие фазу оксида никеля (II) (оксида меди (II)). Образцы были высушены при 90 °С и прокалены также при 300 °С в атмосфере воздуха.

Реакцию селективного гидрирования фенилацетилена, выбранную в качестве модельной реакции, проводили в автоклаве при температурах 100-140 °С и давлении водорода 1.5 МПа в среде этанола при интенсивном перемешивании, мольное отношение n(ФА):n(Ni) = 35 (С(ФА) = 0.2 М в 30 мл этанола, m(катализатора) = 0.615 г). Среди всех приготовленных катализаторов, катализаторы на базе филлосиликата никеля показали лучшие каталитические свойства: за час проведения реакции при конверсии ФА 89.6% селективность образования стирола составила более 90% при температуре 120 °С и 1.5 МПа Н2.

Также никелевый катализатор, проявивший наилучшие каталитические свойства, был дополнительно исследован в реакции селективного гидрирования дифенилацетилена (ДФА) до стильбена при тех же условиях. Было обнаружено, что за час проведения реакции при полной конверсии ДФА селективность образования стильбена составила 91 %.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования (грант №075-15-2021-591).

1. Sudipta De, Zhang J, Luque R Ni-based bimetallic heterogeneous catalysts for energy and environmental applications // Environ. Sci. 2016. Vol. 9. P. 3314-3347.

2. Huang H, Wang B, Wang Y, Zhao YJ, Wang S Particle hydrogenation of dimethyl oxalate on Cu/SiO2 catalyst modified by sodium silicate // Catal. Today. 2020. Vol. 358. P. 68-73.