Кислородная конверсия метана на церийсодержащих катализаторах

Косарева Е.О.

Студент, 1 курс магистратуры

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Москва, Россия

E-mail: Kosareva.lizaveta@yandex.ru

Одним из способов получения синтез-газа является кислородная конверсия метана в присутствии катализаторов Ni/Al2O3, существенным недостатком которых является «зауглероживание» поверхности, приводящее к дезактивации и, как следствие, снижению каталитической активности [1]. Введение в состав катализатора диоксида церия способствует уменьшению сажеообразования, а также приводит к увеличению активности катализатора благодаря наличию редокс-перехода Се+3/Се+4 [2]. Известно, что при допировании диоксида церия ионами d- и f-элементов происходит образование твердых растворов на основе кристаллической решетки диоксида церия, проявляющих более высокую каталитическую активность в процессах окисления. По-видимому, применение допированных композиций позволит интенсифицировать процесс окисления сажи, присутствующей на поверхности никелевого катализатора.

Церийсодержащие композиции Ce0,8Zr0,2O2, Ce0,9Sn0,1O2, Ce0,9Eu0,1O2, Ce0,97Eu0,03O2. были синтезированы методом соосаждения, в качестве осадителей применяли растворы гидроксида и карбоната аммония. Полученные осадки сушили, прокаливали при температуре 550 °С в течение 2 часов. Импрегнирование никеля проводили методом пропитки по влагоемкости из раствора нитрата никеля (II). Пропитанные образцы сушили, прокаливали в течение 2 часов при 550 °С, затем восстанавливали в потоке Ar + H2 (10 % об.) при температуре 500 °С в течение 2 часов. Для тестирования катализаторов применяли модельную смесь состава CH4 (3 % об.) + О2 (1 об. %) + N2 (баланс).

Методом рентгеновской дифракции установлено, что синтезированные образцы являются твердыми растворами на основе кристаллической решетки диоксида церия. Содержание металлического никеля в исследованных образцах составляет 7%, что подтверждает энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия и соответствует заданному условиями эксперимента. Синтезированные материалы обладают мезопористой структурой. Величины удельной поверхности составляют 46,6 – 56,2 м2/г, объем пор – 0,205 см3/г. Исследование каталитической активности образцов в реакции кислородной конверсии метана показало, что образцы 7%Ni/Ce0,8Zr0,2O2 проявляют наиболее высокую активность. Так, полная конверсия метана в синтез-газ происходит при температуре 610 °С. Катализатор 7%Ni/CeO2 проявляет более низкую активность, что свидетельствует о целесообразности проведения допирования ионами Zr+4. Однако для образцов Ni/Ce0,9Eu0,1O2, Ni/Ce0,97Eu0,03O2 наблюдается снижение активности при увеличении концентрации европия. Для образца Ni/Ce0,9Eu0,1O2 максимальная степень конверсии метана составляет 50 % при температуре 550 °С.

Таким образом, проведенные исследования показали, что церийсодержащие катализаторы, допированные ионами Zr+4, проявляют более высокую каталитическую активность в реакции кислородной конверсии метана, что указывает на целесообразность проведения модифицирования диоксида церия.

Выражаю благодарность научному руководителю д.х.н. Либерман Е.Ю.

Литература

1. Du X., Zhang D., Shi L., Gao R., Zhang J. Morphology Dependence of Catalytic Properties of Ni/CeO2 Nanostructures for Carbon Dioxide Reforming of Methane // Journal of Physical chemistry C. – 2012. – V.116. – P. 10009-10016.

2. Конькова Т.В., Либерман Е.Ю. Основы технологии катализаторов гетерогенных процессов: учеб. пособие − М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2018. − 120 с.