Новые островные и протяженные соединения 3d-металлов на основе фторотрифторацетатных кластеров и пиразина

Бузоверов М.Е.,1 Петрушина Т.А.1, Глазунова Т.Ю.,1 Лермонтова Э.Х.,2

Гейдорф М.М.,3,4 Волкова О.С.,3,4 Васильев А.Н.3,4

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

4Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»,

Москва, Россия

E-mail: agentneopentan@gmail.com

Использование трехъядерных фторотрифторацетатометаллатных анионов никеля или кобальта (II) в качестве вторичных строительных блоков для получения с органическим лигандом пиразином (pyz) комплексов различной размерности – он может выступать в качестве линкера ([Co2(2-pyz)(tfa)2(DMF)6(H2O)][Co3(3-F)(tfa)6(2-pyz)(DMF)]2 (1) (см. рис. 1, A)  и Ni3(3-F)(tfa)6(2-pyz)(pyzMe) (2)), и в качестве катионного лиганда (Co3(3-F)(tfa)6(py)2(Hpyz) (3) и [Ni3(3-F)(tfa)6(Htfa)(Hpyz)]2(2-pyz) (4)). Структура соединений 1-4 изучена РСА. Параметры структур приведены в таблице 1.

Вещество 1 в исследованном температурном интервале – парамагнетик с вычисленными параметрами по закону Кюри-Вейсса χ0 = 6.98·10-2 emu/mol, C = 74.29 emu·K/mol, Θ = − 3 K (см. рис. 1, B). Отсутствие магнитного упорядочения и обменных взаимодействий в трехъядерной подсистеме, вероятно, связано со снятием вырождения из-за различного окружения атомов Co и сильного π-d сопряжению с молекулой пиразина.

Рис.1. А Схематичное представление строения соединения 1; B Экспериментальные зависимости, полученные в ходе измерения магнитных свойств 1.

Таблица 1. Параметры кристаллических структур 1-3*.

| Вещество | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сингония | Triclinic | Monoclinic | Trigonal |
| Пр. группа | P1 | P21/c | R32 |
| a, Å | 12.6506(6) | 12.4225(5) | 18.4119(6) |
| b, Å | 14.3259(7) | 18.9891(8) | 18.4119(6) |
| c, Å | 16.6268(8) | 17.7215(7) | 10.7681(6) |
| α, ° | 100.887(1) | 90 | 90 |
| β, ° | 96.835(1) | 106.774(2) | 90 |
| γ, ° | 92.776(1) | 90 | 120 |

*Структура 4 решена как модель

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-72-10034.