Поиск совместных кристаллов неорганических сульфатов и селенатов
с некоторыми ахиральными аминокислотами

Хромов А.А.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: exeplone@yandex.ru

Комплексы и совместные кристаллы неорганических солей переходных металлов с аминокислотами находят широкое применение, во-первых, в синтезе нецентросимметричных кристаллов [1], а во-вторых, в разработке пищевых добавок для устранения дефицита микроэлементов в живых организмах [2]. Так, ионы переходных металлов в сочетании с аминокислотами становятся менее токсичными по отношению к живым организмам и приобретают способность катализировать различные биохимические процессы. Однако достаточно подробно изучены совместные кристаллы сульфатов переходных металлов только с глицином. Соединения же других аминокислот изучены значительно меньше, а структурные данные получены только для нескольких соединений меди.

В настоящей работе получены монокристаллы и определены кристаллические структуры соединений с ахиральными гомологами глицина — β-аланином, а также ε-аминокапроновой кислотой. В качестве неорганической составляющей рассматривали сульфаты и селенаты (т.к. селен также является важным микроэлементом) Mg2+, Mn2+, Co2+, Cu2+ и Zn2+ (исключая неустойчивый MnSeO4).

Взаимодействие водных растворов MTO4 (T = S, Se) и аминокислот в мольном соотношении 1 : 1 с последующим упариванием при комнатной температуре приводит к образованию вязких гелей, которые не кристаллизуются даже в течение нескольких месяцев, а выросшие кристаллы невозможно отделить от вязкой среды. Поэтому взаимодействие проводили в присутствие варьируемых количеств серной или селеновой кислот, соответственно. При небольшом количестве кислоты преимущественно образуются соединения состава MTO4·β-Ala·nH2O (Ala = C3H7NO2); при более сильном подкислении — (β-AlaH)2M(TO4)·nH2O или (β-AlaH)M(SeO4)(HSeO4)·mH2O, в зависимости от природы катиона M2+. В структурах соединений первого типа обычно наблюдаются цепочки [M(TO4)2(H2O)2]2+ кренкитового типа. При одинаковом составе соединения разных металлов часто не изоструктурны друг другу.

Полученные нами результаты показывают, что β-аланин может участвовать в образовании совместных кристаллов неорганических солей переходных металлов с аминокислотами. Однако подбор условий получения этих кристаллов требует отдельных исследований в каждом случае.

Единственное на текущий момент производное ε-аминокапроновой кислоты, Zn(SO4)(C6H13NO2)(H2O)2 интересно тем, что кристаллизуется в нецентросимметричной пространственной группе Pna21.

Автор выражает благодарность профессору О.И. Сийдра (ИНоЗ СПбГУ) за проведение рентгеноструктурного анализа.

Литература

Wang C., Zhang T., Lin W. Rational synthesis of noncentrosymmetric metal–organic frameworks for second-order nonlinear optics. // Chem. Rev. 2012. V. 112. P. 1084–1104.

R.E., Runčevski T., Hinrichsen B. Crystal structure of the dietary supplement ferrous glycine sulfate. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2016. B. 642. S. 306–310.