Кристаллохимические и магнитные свойства ряда твердых растворов

CoCr2S4-Ga0.67Cr2S4

Денищенко А.Д.1,2, Бушева Е.В.1, Шабунина Г.Г.1, Ефимов Н.Н.1

Студент, 2 курс магистратура

1Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, лаборатория магнитных материалов, Москва, Россия

2Университет науки и технологий МИСИС, кафедра материаловедения полупроводников и диэлектриков, Москва, Россия.

Email: artem.denishenko@yandex.ru

Интерес к исследованию хромхалькогенидных шпинелей на основе CoCr2S4 связан с их уникальными магнитооптическими свойствами. CoCr2S4 – это ферримагнитный полупроводник с TC = 225 К, для которого наблюдаются гигантские магнитооптические эффекты, Керра и Фарадея [1]. Материал с такими свойствами имеет потенциал для применения в магнитооптике в качестве оптического затвора. Ga0.67Cr2S4 – это полупроводник, который имеет упорядоченные структурные вакансии, вследствие чего его симметрия F43m. С магнитной точки зрения Ga0.67Cr2S4 – является парамагнетиком с переходом в спинстеколькое состояние при температуре «замерзания» Tf = 4.5 K [2].

Керамические образцы твердых растворов CoxGa(2/3-2/3x)Cr2S4 при x = 0.1 – 0.9 (шаг 0.1) получены методом твердофазных реакций. Проведены прецизионные исследования магнитного поведения с целью выявления магнитных фазовых переходов.

Проведен рентгенофазовый анализ полученных образцов, и определены параметры решетки для всего ряда. В ходе изучения рентгенограмм было установлено, что ряд твердых растворов CoCr2S4-Ga0.67Cr2S4 является квазинепрерывным. Также в рассматриваемом ряду выявлен концентрационный переход из симметрии F43m в симметрию Fd3m при концентрации x = 0.6. В системе выявлено отрицательное отклонение от закона Вегарда.

Установлено, что системы с x = 0.1–0.3 имеют переход, характерный для спиновых стекол, а системы с x = 0.4–0.9 имеют фазовый переход парамагнетик – ферримагнетик в диапазоне температур 210-220 К. Построены зависимости коэрцитивной силы и температур фазовых переходов от концентрации Co в твердых растворах, а также построена магнитная фазовая диаграмма для системы CoxGa(2/3-2/3x)Cr2S4.

Таким образом на основании проделанной работы выявлена граничная концентрация Co (x~0.3), при которой происходит резкое изменение магнитных свойств полученных образцов. Температуры обнаруженных фазовых переходов позволяют определить рабочий диапазон возможных магнитооптических устройств на основе полученного ряда твердых растворов.

Литература

1. K. Dey, A. Indra, A. Karmakar, S. Giri. Multicaloric effect in multiferroic sulpho spinel MCr2S4 (M = Fe & Co) // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2020. Vol. 498. P. 166090.

2. Титов В.В., Кеслер Я.А., Гордеев И.В., Ступников В. А. Кристаллохимические свойства Ga2/3Cr2S4 и твердых растворов на его основе // Неорганические материалы. 1987.  Т. 23. №11. С. 1799 – 1803.