Координационные соединения нитрата уранила с амидами:

синтез, структура, свойства

Полухин М.С.,1 Бузанов Г.А.2

Студент, 2 курс бакалавриата

1 Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, МИРЭА–Российский технологический университет, фундаментальная и прикладная химия, Москва, Россия

2 Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: polukhin.max2019@yandex.ru

Координационные соединения нитрата уранила с различными органическими лигандами, в том числе и с амидами представляют большой интерес для прикладной химии и материаловедения, поскольку могут обладать высокими электрофизическими, каталитическими и люминесцентными свойствами.

Синтез координационных соединений нитрата уранила осуществлялся путем смешивания навесок дигидрата нитрата уранила с выбранными амидами: N,N-диметилацетамидом, ацетамидом, N-метилмочевиной, бензамидом, амидами валериановой и пропановой кислот в мольных соотношениях 1:2. Выбор мольных соотношений определяли на основании литературных данных [1]. Для гомогенизации полученных смесей к ним добавляли 5–10 мл воды в случае N,N-диметилацетамида, ацетамида и амида пропановой кислоты и 5-10 мл раствора этанола  для бензамида, N-метилмочевины и амида валериановой кислоты. Кристаллизацию соединений осуществляли при комнатной температуре 23–25 °С.

Состав, фазовую чистоту и строение выделенных соединений определяли совокупностью методов анализа: элементный анализ, рентгенофазовый анализ, ИК-спектроскопия, рентгеноструктурный анализ. В результате проведенных исследований было показано, что полученные соединения имеют следующий состав: [UO2(L)2(NO3)2], где L – выбранные амидные лиганды.

Методом рентгеноструктурного анализа, для [UO2(AA)2(NO3)2], [UO2(MeUr)2(NO3)2] было показано, что комплексы кристаллизуются в моноклинной (a = 7.7649 (5) Å, b = 14.2125 (10) Å, c = 5.6123 (4) Å, α = 90 °, β = 98.060 (2) °, γ = 90 °, V = 613.25 (7) Å3, Z = 2) и триклинной сингонии (a = 6.4585 (5) Å, b = 7.3095 (5) Å, c = 7.6202 (6) Å, α = 98.584 (2)°, β = 94.363 (3)°, γ = 112.190 (2)°, V = 323.88 (4) Å3, Z = 1) соответственно. Координационное число в представленных комплексах равно 8, тип координационного полиэдра – гексагональная бипирамида. Было показано, что за счет развитой системы водородных связей в структурах полученных комплексов формируются протяженные полости. Это обстоятельство позволяет использовать полученные комплексы для интеркалирования некоторых ионов из растворов.

Благодарность выражается Караваеву И.А. за предоставление интересной тематики.

Литература

1. T. Suzuki, K. Takao, T. Kawasaki, M. Harada, M. Nogami, Y. Ikeda. Correlation between intermolecular hydrogen bonds and melting points of uranyl nitrate complexes with cyclic urea derivatives. // Polyhedron. 2015. V. 96. P. 102-106,