Циклометаллированные комплексы Ru (II) с дикарбоксибипиридином и различными 1-бензил-2-арил-5-метилбензимидазолами: синтез, оптические и электрохимические свойства

Верзун С.А., Лаврова М.А.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: stepan.verzun@mail.ru

Полипиридиновые комплексы рутения (II) могут быть использованы как сенсибилизаторы в ячейках Гретцеля. В солнечных элементах при поглощении света молекулы красителя, адсорбированные на поверхность полупроводника, переходят в возбужденное состояние, вследствие чего происходит перенос электрона в зону проводимости полупроводника и окисление красителя. В состав комплекса входят два типа лигандов: лиганд, содержащий «якорные» группы, с помощью которых комплекс ковалентно связывается с поверхностью полупроводника, и лиганд, отвечающий за поглощение света («донорный» лиганд). На данный момент фотосенсибилизаторы на основе рутениевых комплексов благодаря своим достоинствам (хорошее поглощение в видимом и ближнем ИК диапазонах, подходящие окислительно-восстановительные потенциалы для работы ячейки) показывают наилучшие результаты. Однако устойчивость таких комплексов недостаточна, поэтому время функционирования ячейки недостаточно для их коммерческого использования. Чтобы повысить устойчивость, можно ввести в комплекс циклометаллированный фрагмент (пятичленный цикл с ковалентной связью металл-углерод).

Однако другие характеристики комплексов при циклометаллировании ухудшаются. Поэтому мы предлагаем изменять электронную структуру «донорного» лиганда путем введения донорных и акцепторных заместителей в лиганд, что будет влиять на фотофизические и электрохимические свойства комплексов.

Ранее при исследовании комплексов рутения (II) с 1-фенил-2-арилбензимидазолами [1] мы выяснили, что при повышении донорности заместителя в арильном фрагменте бензимидазола появляется большой вклад внутрилигандного переноса с арильного фрагмента на акцепторный бензимидазольный фрагмент лиганда. Данный эффект не является полезным, и в качестве способа решения этой проблемы мы предлагаем ввести в бензимидазольный фрагмент донорный заместитель – -CH3 группу.

Получена серия комплексов рутения (II) с диметиловым эфиром 4,4`-дикарбокси-2,2`-бипиридина (dmdcbp) и 1-бензил-2-арил-5-метилбензимидазолами с различными донорными и акцепторными заместителями [Ru(dmdcbp)2L], где L = 1-фенил-2-(4-R-фенил)-5-метилбензимидазол (R = -NO2, -NMe2), 1-фенил-2-(3,4-R`-фенил)-5-метилбензимидазол (R` = -OCH3).

Все полученные лиганды и комплексы охарактеризованы 1Н ЯМР-спектроскипией и масс-спектрометрией. Комплексы охарактеризованы с помощью электронной спектроскопии поглощения (ЭСП), люминесцентной спектроскопии и циклической вольтамперометрии (ЦВА). По результатам исследований было выявлено, что внедрение донорных заместителей в арильный фрагмент батохромно сдвигает максимумы поглощения, а также практически не влияет на ОВП. Внедрение акцепторного заместителя (NO2-группы) значительно увеличило ОВП комплекса. Введение донорной метильной группы в бензимидазольный фрагмент приводит к незначительному батохромному сдвигу максимумов поглощения, а также к немонотонному увеличению ОВП комплексов.

Литература

1. Lavrova M. A. et al. Cyclometalated Ru (ii) complexes with tunable redox and optical properties for dye-sensitized solar cells //Dalton Transactions. – 2020. – Т. 49. – №. 46. – С. 16935-16945.