Синтетические аналоги колюзита с танталом: изучение протяженной и локальной структуры с использованием мёссбауэровской и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии

Полевик А.О.,1 Ефимова А.С.,1,2

Аспирант, 1 год обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: a.o.polevik@mail.ru

В недавних работах было показано, что оптимальные термоэлектрические свойства материалов на основе сложных сульфидов меди могут быть достигнуты за счёт варьирования катионного состава соединений [1]. В качестве примера таких соединений могут выступать синтетические аналоги минерала колюзита Cu26A2Sn6S32 (A = V, Nb, Ta), значения термоэлектрической добротности которых сравнимы с материалами, используемыми на практике [2].

В данной работе получены однофазные образцы составов Cu26-xFexTa2Sn6S32 (0 ≤ x ≤ 3.5), чистота которых подтверждена методами рентгенофазового и локального рентгеноспектрального анализа.

Определение протяженной структуры проводилось методом рентгеноструктурного анализа монокристаллов. Монокристаллы были получены методом химического транспорта (транспортный агент – I2) из поликристаллических образцов составов Cu26-xFexTa2Sn6S32 (x = 0; 2; 3; 4). По результатам рентгеноструктурного анализа во всех образцах обнаружен дефицит тантала в его позиции, а в железосодержащих образцах показано, что железо замещает медь только в позиции 6d.

Определение локальной структуры проводилось методами 57Fe и 119Sn мёссбауэровской спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Для образцов составов Cu26-xFexTa2Sn6S32 (x = 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5) было показано, что образцы с низким содержанием железа (x < 2) содержат в своём составе только Fe3+, тогда как в образцах с высоким содержанием железа (x ≥ 2) сосуществуют как Fe2+, так и Fe3+, причём содержание двухвалентного железа увеличивается с ростом общего содержания железа в образце. Кроме того, было установлено, что во всех образцах олово находится в тетраэдрическом окружении атомов серы в четырёхвалентном состоянии, которое не меняется при изменении содержания железа.

По данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии подтверждено, что сера в образцах находится только в зарядовом состоянии S2-, тантал – только в зарядовом состоянии Ta5+, а олово – только в зарядовом состоянии Sn4+. Атомы меди и железа во всех образцах находятся в двух зарядовых состояниях (Cu+ и Cu2+; Fe2+ и Fe3+). С ростом содержания железа наблюдается тенденция к увеличению содержания катионов Cu+ и атомов Fe2+. Эти результаты качественно согласуются с данными 57Fe мёссбауэровской спектроскопии, однако некоторое расхождение наблюдается ввиду того, что РФЭС является методом анализа поверхности, тогда как мёссбауэровская спектроскопия является «объёмным» методом.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования № 075-15-2021-1353.

Литература

1. Powell A. V. Recent developments in Earth-abundant copper-sulfide thermoelectric materials // J. Appl. Phys. 2019. V. 126. Is. 10. P. 100901-1 – 100901-20.

2. Guelou G., Lemoine P., Raveau B., Guilmeau E. Recent developments in high-performance thermoelectric sulphides: an overview of the promising synthetic colusites // J. Mater. Chem. C. 2021. V. 9. Is. 3. P. 773 – 795.