Кристаллическая структура адипинато- и глутаратоуранилата кобальта

Гнедов А.А.1, Пушкин Д.В.1, Григорьев М.С.2

Аспирант, 4 год обучения

1Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королева, химический факультет, Самара, Россия

2Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: gnedov.1996@mail.ru

На данный момент сведения о ураниладипинатных комплексах практически отсутствуют, в то время как уранилглутаратные комплексы изучены достаточно хорошо. Нами был впервые осуществлен синтез и изучено строение комплекса адипинатоуранилата и глутаратоуранилата кобальта Co[UO2(C6H8O4)2]·2H2O (I) и [Co(H2O)6]3[(UO2)4(C5H6O4)4(NO3)4](NO3)2·6H2O (II).

Соединение I получали гидротермальным методом, соединение II - изотермическим испарением водного раствора.

Структуры полученных кристаллов установлены методом рентгеноструктурного анализа (РСА). Оба соединения кристаллизуются в триклинной сингонии, пр. гр. P1, Z=1, факторы недостоверности составляют 0.0181 и 0.0738 соответственно.

Координационными полиэдрами всех атомов урана в структурах I и II являются гексагональные бипирамиды UO8, в аксиальных позициях которой находятся атомы кислорода уранильной группы (UO22+). В структуре I экваториальную плоскость бипирамиды образуют шесть атомов кислорода, принадлежащие четырем адипинат-анионам С6Н8О42‒, из которых два имеют тип координации Q02, а два оставшихся – B2. Здесь и далее обозначения типов координации даны в соответствии с [1]. В структуре соединения II присутствуют два кристаллографических сорта атомов урана. В экваториальных позициях их координационных полиэдров находятся шесть атомов кислорода, принадлежащих двум глутарат-анионам С5Н6О42‒ и одному нитрат-аниону. Урансодержащие группировки в структуре I объединены в слои, которым соответствует кристаллохимическая формула AQ02B2, где A = UO22+, Q02 и B2 = C6H8O42–. В структуре II урансодержащие группировки объединены в цепочки с кристаллохимической формулой АQ02B01, где A = UO22+, Q02 = C5H6O42–, В01 = NO3–. Полиэдры Вороного-Дирихле атомов урана представляют собой гексагональные призмы с объемом 9.49 Å3 для соединения I, 9.30 и 9.22 Å3 для соединения II, что согласуется со среднем значением 9.2(2) Å3, рассчитанным для атомов U(VI) в составе координационных полиэдров UOn [2]. Координационным полиэдром атомов кобальта в полученных соединениях является октаэдр.

Проведено ИК спектроскопическое исследование полученных соединений. В спектрах присутствуют полосы поглощения, отвечающие группам (UO22+), (COO–), (‒CH2‒). По уравнению Бэджера с использованием частот колебаний ν3 уранильной группировки были рассчитаны межатомные расстояния d(U=O). Полученные значения (1.758 Å для соединения I, 1.758 и 1.761 Å для соединения II) хорошо согласуются с данными РСА.

Литература

1. Serezhkin V.N., Vologzhanina A.V., Serezhkina L.B. et al Crystallochemical formula as a tool for describing metal–ligand complexes – a pyridine-2,6-dicarboxylate example // Acta Crystallogr. 2009. Vol. B65. P. 45–53.

2. Serezhkin V.N., Savchenkov A.V., Pushkin D.V., Serezhkina L.B. Stereochemistry of uranium in oxygencontaining compounds // Appl. Solid State Chem. 2018. №. 2. P. 2–16.