Три и тетрапиррольные макроциклы, содержащие тиофеновые фрагменты: синтез и оптические свойства

Петухова А.А., Иванов А.В., Борисова Н.Е.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: arisha.petukhova@mail.ru

Тиенильные группы – одни из наиболее популярных в синтезе материалов для органической электроники. Электроноизбыточные гетероциклические фрагменты позволяют придать материалам на их основе свойства доноров электронов. Фталоцианины и родственные пиррол-содержащие соединения, благодаря интенсивному поглощению в видимом и ближнем ИК диапазоне, широко исследуются в качестве составляющих солнечных элементов. Введение тиенильных фрагментов в структуру фталоцианинов может способствовать улучшению их проводимости, а также самоорганизации на поверхности за счет дополнительных стэкинг взаимодействий.

Целью данной работы являлся синтез новых тиенил-замещенных порфиразинов, субфталоцианинов и фталоцианинов и нафталоцианинов, исходя из соответствующих ароматических динитрилов. Синтез замещенного фталонитрила 1 реализован двумя путями: исходя из коммерчески доступного, но дорогого 4,5-дихлор-фталонитрила и исходя из 4,5-дибромфталонитрила. Синтез последнего осуществляли исходя из о-ксилола в 5 стадий. Обнаружено, что под действием света в присутствии йода бис(3-тиенил)-замещенный фталонитрил способен регеоселективно вступать в реакцию Шолля с образованием бензодитиофен аннелированного фталонитрила.

Кроме того, в 4 стадии получен бис(3-тиенил)-замещенный 2,3-дицианонафталин.

На основе синтезированных ароматических нитрилов по реакции темплатного синтеза получены комплексы бора, цинка и магния. Цинковый и магниевый комплексы, подвергнутые деметаллированию послужили удобными прекурсорами для получения комплексов лантанидов.

Показано, что основной максимум поглощения полученных соединений смещается в длинноволновую область в ряду субфталоцианин<фталоцианин<бензодитиофен аннелированный фталоцианин<2,3-нафталоцианин, что вызвано увеличением системы ароматического сопряжения. Методом атомно-силовой микроскопии показана возможность формирования упорядоченных структур для целевых комплексов.