Синтез и исследование флуоресцентных свойств

N-(ариламино)замещенных 1,2,4-оксадиазол-5(4Н)-онов

Константинова А.С., 1,2 Шетнев А.А.,1  Корсаков М.К.1,2

Аспирант, 3 год обучения

1Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 
Центр трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова, Ярославль, Россия

2Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, институт химических технологий и промышленной экологии, Москва, Россия

E-mail: a.konstantinova@yspu.org

N-(ариламино)замещенные 1,2,4-оксадиазол-5(4Н)-онов являются перспективными кандидатами на роль органических флуорофоров, представляющих интерес в создании новых материалов с заданными фотофизическими параметрами. Кроме того актуальным является исследование данных объектов в медицинской химии в качестве антибактериальных, противовирусных и противоглаукомных агентов.

Ранее, в работе нашей научной группы был изучен процесс N-арилирования 
1,2,4-оксадиазол-5(4Н)-онов,  синтезированы соответствующие N-арилпроизводные с выходами на уровне 60-90 % в условиях каталитического и классического активированного нуклеофильного замещения [1]. Были получены промежуточные нитропроизводные 3 через взаимодействие 1,2,4-оксадиазол-5(4Н)-онов 1 с нитрофтораренами 2, активированными циано-группой, в системе K2CO3/ДМФА при температуре реакции 50-55 °С. Далее N-(нитроарил)производные 3 были введены в реакцию селективного восстановления по нитрогруппе N-фенильного фрагмента в системе SnCl2/HCl/этанол с образованием целевых аминов 4 (схема 1). Установлено, что реакция восстановления 3 по нитрогруппе в 4’-положении N-фенильного фрагмента легко протекает при комнатной температуре. Соответствующие амины 4a-h были получены с хорошими выходами на уровне 70-88 %. В то время как, восстановление по нитрогруппе в 2’-положении необходимо проводить при температуре 60-65 °С. 
В данном случае целевые амины 4i-k были получены с умеренными выходами 48-63 %.

Схема 1. Синтез N-(ариламино)замещенных 1,2,4-оксадиазол-5(4Н)-онов 4

Полученные N-(ариламино)замещенные 4a-k были исследованы на предмет наличия фотолюминесценции в твердом состоянии при комнатной температуре с использованием флуоресцентного спектрометра Fluorolog 3. Проведенные исследования показали, что соединения 4a-k обладают флуоресценцией голубого и зеленого цвета в твердом состоянии. Максимумы испускания находятся в пределах от 491 до 528 нм.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (Грант № 22-23-20158).

Литература

1. Soldatova N.S., Semenov A.V., Geyl K.K., Baykov S.V., Shetnev A.A., Konstantinova A.S., Korsakov M.K., Yusubov M.S., Postnikov P.S. Copper-catalyzed selective N-arylation of oxadiazolones by diaryliodonium salts // Adv. Synth. Catal. 2021. Vol. 363. P. 3566-3576.