Композитные материалы на основе поликапролактона, желатина и фосфатов кальция для биомедицинских приложений

Беспрозванных В.К.

Студентка, 4 курс бакалавриата

1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет химии, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E–mail: bes.vika@mail.ru

В наши дни затраты на лечение остеопороза и его последствий в развитых странах оцениваются в 15% от суммарного бюджета на здравоохранение [1].  Поэтому создание все более совершенных материалов для костного протезирования является важной областью современного органического материаловедения. Материалы, предназначенные для костного протезирования, обычно представляют собой композиты, в состав которых входят биорезорбируемые пластики, обеспечивающие требуемую механику изделия (чаще всего – лактидные материалы или поликапролактон, PCL), фосфаты кальция, являющиеся "строительным материалом" для роста кости (чаще всего – гидроксиапатит или трикальцийфосфат), а также вещества, способствующие адгезии клеток (желатин, коллаген и их аналоги) [2]. По своей химической природе полиэфиры, фосфаты кальция и желатин/коллаген фундаментально различаются, и не способны к образованию однородных материалов. Наиболее естественным способом достижения однородности композитов является введение в их состав сложных реагентов, минимизирующих поверхностное натяжение, и, таким образом, повышающих совместимость этих фаз.

Целью настоящего исследования являлась разработка оригинальных компатибилизаторов для систем PCL/гидроксиапатит [3] и PCL/желатин [4]. Их применение позволило создать двойные и тройные композитные материалы PCL/желатин/фосфат кальция с механическими свойствами, существенно опережающими свойства разработанных ранее материалов. В качестве фосфатов кальция были использованы кристаллические модификации гидроксиапатита [5] и трикальцийфосфата [6], синтез которых был разработан в ходе настоящего исследования. С использованием электроформования и 3D печати получены образцы нетканых материалов и композитных скаффолдов с опережающими характеристиками.

Результаты настоящей работы будут применены для создания отечественных имплантов для костной хирургии и стоматологии.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант 21-73-30010.

Литература

- Baboucar L. et al. Optimizing Nanohydroxyapatite Nanocomposites for Bone Tissue Engineering. ACS Omega 5 (2020) 1–9.

- Hamlekhan A. et al. Preparation of laminated poly(ε-caprolactone)-gelatin-hydroxyapatite nanocomposite scaffold bioengineered via compound techniques for bone substitution. Biomatter 1 (2011) 91–101.

- Nifant’ev I. E., Besprozvannykh V. K. et al. Antibacterial Poly(ε-CL)/Hydroxyapatite Electrospun Fibers Reinforced by Poly(ε-CL)-b-poly(ethylene phosphoric acid). Int. J. Mol. Sci. 22 (2021) 7690.

- Nifant’ev I. E, Besprozvannykh V. K. et al. Chain-End Functionalization of Poly(ε-caprolactone) for Chemical Binding with Gelatin: Binary Electrospun Scaffolds with Improved Physico-Mechanical Characteristics and Cell Adhesive Properties. Polymers 14 (2022) 4203.

- Besprozvannykh V. K., Nifant’ev I. E. et al. Hydroxyapatite of plate-like morphology obtained by low temperature hydrothermal synthesis. Mendeleev Commun. 31 (2021) 97–99.

- Nifant’ev I.E., Besprozvannykh V.K. et al. Simple, efficient and reliable method for the preparation of β-tricalcium phosphate. Mendeleev Commun. 31 (2021) 379–381.