Влияние оксидов Nd3+, La3+, Ce4+ на структуру и радиационную стойкость боросиликатных матриц.

Иванов Д.В.

Студент, 5 курс специалитета

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии (ИМСЭН-ИФХ), Москва, Россия

E-mail: id6800@mail.ru

Обращение с высокоактивными отходами (ВАО) является важной проблемой современной атомной энергетики. Захоронение ВАО производится с использованием многобарьерной системы защиты, включающую этап иммобилизации отходов в подходящую по физико-химическим и радиационным свойствам матрицу. В настоящее время самыми распространёнными для иммобилизации ВАО являются матрицы на основе боросиликатных стёкол с добавлением оксидов различных элементов.  К преимуществам данного подхода относится то, что такие составы имеют высокую гидролитическую, химическую, термическую и радиационную устойчивость. Кроме того, важными достоинствами боросиликатных стёкол являются их высокая способность к растворению широкого диапазона элементов, возможность гибкого подбора состава матрицы под определённый тип отходов и относительная простота промышленного производства.

Ввиду высокой активности включенных в стеклянную матрицу компонентов необходимо прогнозировать радиационную стойкость стекла на всё время захоронения, которое может достигать сотен тысяч лет. Экспериментально отслеживать изменения радиационной устойчивости матрицы в течение такого продолжительного периода невозможно. Решить данную проблему можно использованием методов теоретического моделирования.

Моделирование процессов синтеза и облучения матрицы заданного состава было выполнено методами молекулярной динамики в программе DLPOLY 4[1].  Был создан компьютерный код, позволяющий отслеживать структурные изменения в стекле при радиационной нагрузке. Результаты теоретического моделирования были сопоставлены с экспериментальными данными, полученными для стеклянной матрицы Na2O·4Li2O·3B2O3·19SiO2 и при включении в нее оксидов Ce4+, Nd3+, La3+ до и после облучения высокоэнергетическими электронами. Изучение структуры и состава стекла было проведено с помощью различных физико-химических методов анализа, в том числе твердотельного ЯМР, XANES и рамановской спектроскопии.

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В.Ломоносова.

Литература

1. Todorov I. T. et al. DL_POLY_3: new dimensions in molecular dynamics simulations via massive parallelism //Journal of Materials Chemistry. – 2006. – Т. 16. – №. 20. – С. 1911-1918