Анализ влияния энергетического беспорядка на эффективность фотогенерации носителей заряда в органических полупроводниках

Торопин А.В., Королёв Н.А., Никитенко В.Р.

Студент, 2 курс магистратуры

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

ИНТЭЛ, Москва, Россия

E-mail: arty.toropa@yandex.ru

Вероятность разделения геминальных пар определяет эффективность фотогенерации носителей заряда в неупорядоченных органических полупроводниках, в которых транспорт происходит путём туннельных прыжков между центрами, случайно разбросанными по энергии. Кинетика разделения геминальной пары описывается уравнением Смолуховского для дисперсионного транспорта [1,2] (поскольку начальное распределение носителей по энергии сильно неравновесно):

ρr,r0,t-ρr,r0,0=Dcτt∇2ρr,r0,t-1Et∇ρr,r0,t∇Vr,	(1)

где ρr,r0,t – пространственно-временная функция распределения подвижного «близнеца», Dc – коэффициент диффузии подвижных носителей, τt – время жизни до захвата на глубокие состояния. Энергия E зависит от времени вследствие энергетического беспорядка и неравновесности энергетического распределения носителей [2]. Сначала происходит энергетическая релаксация «горячих» носителей путём прыжков вниз по энергии, до момента ts. Далее транспорт контролируется термоактивированными прыжками. Приближённо считаем, что Et=E0, т. е. ширине энергетического распределения прыжковых центров, при t<ts, и Et=kT , т. е. характерной тепловой энергии, при  t>ts. Задача решена аналитически в ВКБ приближении, вычислены зависимости вероятности выживания геминальных пар от времени Ωt и вероятность разделения геминальной пары Ω∞=limt→∞Ωt для различных температур.

Рис. 1. Зависимость вероятности разделения геминальной пары от температуры, К-1

Вероятность разделения слабо зависит от температуры, в отличие от результата модели Онзагера [1,3] (в которой Et=kT), что согласуется с данными эксперимента и моделирования Монте-Карло (полученными нами, см. рис. 1, и уже известными [4]).

Работа поддержана Российским Научным Фондом, грант № 22-22-00612.

Литература

1. В.И. Архипов, В.Р. Никитенко, А.И. Руденко. Физ. Техн. Полупров. 21, 1625-1630 (1987).

2. В.Р. Никитенко, Физ. Техн. Полупров. 26, 1438-1444 (1992).

3. L. Onsager, Phys. Rev. 54, 554-557 (1938).

4. U. Albrecht and H. Bässler, Chem. Phys. Lett. 235, 389-393 (1995).