Электронно-лучевая полимеризация элементного фосфора

Костин Е.М.

Студент, 4 курс бакалавриат

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

E-mail: zhenya-kostin-01@mail.ru

Полимеризация фосфора – процесс, характеризующийся сложностью операций, высокими затратами энергии и финансовых средств, а также необходимостью строгого соблюдения техники безопасности по работе с фосфором и охраны труда. Токсичность и взрывоопасность белого фосфора также создает проблемы для манипуляций с ним. Актуальность работы обусловлена тем, что радиационное получение полимерным форм фосфора более безопасно по сравнению с термическим переделом. Совершенствование технологических схем получения красного фосфора невозможно без понимания фундаментальных принципов протекания конверсии мономера (белого фосфора) в полимерную форму [1–3].

В данной работе рассматривается полимеризация элементного фосфора под воздействием ускоренных электронов.

Образцы очищенного элементного фосфора, помещённые в водную среду, подвергали воздействию электронного пучка. Всего было подготовлено 5 образцов, масса образцов составляла 1,90–3,16 г.

Облучение проводилось на линейном ускорителе LINS-02-500 пучком ускоренных электронов с энергией 3 МэВ, мощность дозы составила 126 Гр/с.

В ходе экспериментов планировалось получить образцы со значениями поглощённой дозы 25, 50, 75, 100, 150 кГр. Однако для образцов 3–5 запланированная доза не была достигнута из-за их разгерметизации вследствие протекания радиолиза воды.

Предположительно отмечено повышение степени конверсии белого фосфора в красный в образцах 1–2 при увеличении поглощённой дозы, а также возможно радикальное окисление поверхностных слоёв образцов 3–5 при взаимодействии с водой и продуктами её радиолиза.

Выражаю благодарность научному руководителю к. х. н., доценту кафедры ЮНЕСКО «Зелёная химия для устойчивого развития» Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Алексею Андреевичу Занину, а также руководителю лаборатории электронно-лучевой конверсии энергоносителей Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук д. х. н. Александру Владимировичу Пономареву.

Литература

1. Tarasova N.P., Zanin A.A., Sobolev P.S., Ivanov A.B. New approaches to the synthesis of modified red phosphorus under the high-energy radiation // Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements. - 2021. - №197. - P. 1-2

2. Tarasova N. P., Zanin A. A. Synthesis of inorganic polymers under ionizing and super high frequency irradiation: role of reaction media // Pure and Applied Chemistry. - 2019. - V. 91. - № 4. - P. 671-686.

3. Тарасова Н.П., Сметанников Ю.В., Занин А.А. Радиационно-химическая трансформация элементного фосфора в присутствии ионных жидкостей // Доклады академии наук. - 2013. - №4. - С. 420-423.

4. Tarasova N.P., Smetannikov Yu.V., Vilesov A.S., Zanin A.A. Advanced approaches in radiation-chemical synthesis of phosphorus-containing polymers // Comptes Rendus Chimie. - 2010. - №8-9. - P. 1028-1034.