Однореакторный синтез металлополимерных нанокомпозитов на основе наночастиц серебра: кинетика полимеризации и формирование металлической фазы в облученных водных растворах 1-винил-1,2,4-триазола, содержащих ионы Ag+

Виноградов Р.А.1

Студент, 3 курс специалитета

Жариков А.А.,1 Зезина Е.А.,1 Зезин А.А.,1,2 Поздняков А.С.3

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных соединений им. Н.С.Ениколопова РАН, Москва, Россия

3Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, Иркутск, Россия

E-mail: vinogr.rodion@gmail.com

Наночастицы металлов обладают уникальными электрофизическими, оптическими, химическими, каталитическими и антибактериальными свойствами. В последние годы всё больше внимания уделяется системам, в которых одновременно происходит формирование наночастиц и синтез стабилизирующей полимерной матрицы.

В настоящей работе путем радиационно-химического восстановления ионов Ag+ и радиационно-индуцированной полимеризации мономера были получены металлополимерные нанокомпозиты на основе поливинилтриазола (ПВТ), содержащие наночастицы серебра. Функциональные группы ПВТ являются эффективными лигандами по отношению к ионам переходных металлов, что обуславливает его высокую способность стабилизировать наночастицы металлов. В свою очередь, основными преимуществами радиационно-химического подхода является возможность контроля условий синтеза путём варьирования мощности и величины поглощённой дозы, а также чистота восстановителя – сборка наночастиц происходит в водных растворах без добавления химических агентов. Помимо этого, в ходе радиолиза воды образуются радикальные продукты, выступающие в качестве инициаторов полимеризации, что также обуславливает отсутствие необходимости в использовании дополнительных инициирующих агентов.

В работе были исследованы кинетические особенности полимеризации ВТ в присутствии ионов серебра. Показано, что интенсивное формирование наночастиц происходит в основном после завершения процессов полимеризации ВТ. Полученные значения радиационно-химических выходов и начальных скоростей конверсии ВТ в мономер для растворов с разной концентрацией Ag+ позволяют судить о влиянии ионов серебра на скорость полимеризации ВТ. В частности, было обнаружено, что уменьшение концентрации ионов Ag+ до соотношения ВТ/Ag+ 50/1 приводит к некоторому снижению начальной скорость полимеризации, однако, в то же время, эксперименты с мольным отношением ВТ/Ag+ 5/1 и 10/1 не показали существенного изменения в значениях радиационно-химических выходов конверсии ВТ. В целом, полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности и большом потенциале радиационно-химического подхода для однореакторного получения металлополимерных нанокомпозитов.

Литература

1. Zharikov A.A., Zezin A.A., Zezina E.A., Emel’yanov A.I., Prozorova G.F. // The radiational chemical reduction of silver ions in watersuspensions of poly(vinyltriazole): the kinetic peculiarities of the formation of nanoparticles. // Moscow University Chemistry Bulletin. 2020. V. 75, № 2. P. 87–91.

2. Zezin A.A., Zharikov A.A., Emel’yanov A.I., Pozdnyakov A.S., Prozorova G.F., Abramchuk, S.S., Zezina E.A. // One-Pot Preparation of Metal–Polymer Nanocomposites in Irradiated Aqueous Solutions of 1-Vinyl-1,2,4-triazole and Silver Ions // Polymers. 2021. V. 13. P. 4235