Синтез и свойства материалов на основе органических молекул с «якорными» группами для дырочно-транспортных слоев в перовскитных солнечных батареях

Сухорукова П.К.1,2, Гостищев П.А.3, Балакирев Д.О.1, Саранин Д.С.3, Муратов Д.С.3

Студент, 4 курс специалитета

1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

3«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия.

E-mail: sukhorukova@ispm.ru

Перовскитные солнечные батареи (ПСБ) имеют ряд преимуществ среди всех актуальных развивающихся фотоэлектрических технологий, поскольку могут достигать КПД сравнимых с неорганическими фотоэлементами на основе кремния, но при этом изготавливаться из дешевых материалов, малочувствительных к примесям и возможным дефектам с использованием современных экономичных печатных технологий производства. В современных ПСБ используются вспомогательные интерфейсные слои на основе органических материалов – электрон-транспортные и дырочно-транспортные слои. Они необходимы для улучшения транспорта зарядов, создания барьерного (от кислорода и влаги) эффекта, выравнивания разницы в энергетических уровнях между электродом и фотоактивным слоем и т.д. В случае дырочно-транспортных слоев острой проблемой является их плохая адгезия на поверхности неорганического электрода, поэтому для решения этой проблемы часто используют органические молекулы с «якорными группами», которые способны образовывать химическую или физическую связь с поверхностью металлов и их оксидов [1].

В ходе данной работы был проведен синтез 5-[4-(дифениламино)фенил]тиофен-2-карбоновой кислоты (TPA-T-COOH) и (2E)-2-циано-3-{7-[4-(дифениламино)фенил]-2,1,3-бензотиадиазол-4-ил}акриловой кислоты (TPA-BTdA-COOH) на основе трифениламина – материала, обладающего подходящим уровнем ВЗМО и дырочной подвижностью в недопированном виде, с карбоксильной и цианокарбоксильной группами в качестве «якорных» функций для образования потенциально лучшей контактной поверхности с материалом электрода и/или перовскита в случае ПСБ, сопряженной с трифениламиновым фрагментом через тиофеновый и бензотиадиазольный спейсерный мостик соответственно. Изучены оптические, термические и электрохимические свойства молекул. TPA-T-COOH была протестирована в качестве дырочно-проводящего материала в недопированных перовскитных солнечных батареях, которые показали хорошие значения КПД - 20.3%, сравнимые с рекордными на текущий момент [2].

Авторы выражают благодарность научному руководителю работы д.х.н., зав. лабораторией полимерных солнечных батарей ИСПМ РАН Лупоносову Юрию Николаевичу. Авторы благодарят финансовую поддержку Российского научного фонда в рамках выполнения гранта №22-19-00812.

Литература

[1] Devadiga D. et al. Recent developments in metal‐free organic sensitizers derived from carbazole, triphenylamine, and phenothiazine for dye‐sensitized solar cells // International Journal of Energy Research. 2021. Vol. 45, № 5. P. 6584–6643.

[2]. Pham H.D. et al. Development of Dopant‐Free Organic Hole Transporting Materials for Perovskite Solar Cells // Advanced Energy Materials. 2020. Vol. 10, № 13. P. 1903326.