Органо-неорганические производные слоистого перовскитоподобного оксида HCa2Nb3O10 с бифункциональными органическими соединениями

Храмова А.Д.,1 Силюков О.И.,1Зверева И.А.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: alinahramova01@gmail.com

Перовскитоподобные слоистые оксиды содержащие в межслоевом пространстве щелочные катионы являются привлекательными объектами исследования благодаря особенностям своей структуры и ряда уникальных свойств, в частности, возможности ионного обмена и  интеркаляция. Продукты интеркаляции органических соединений в межслоевое пространство слоистых перовскитоподобных оксидов представляют интерес как сами по себе, так и из-за возможности их использования в синтезе гибридных материалов, модифицированных ковалентно связанными с ней органическими группами (графтинг), потенциально имеющих множество практических приложений [1], [2].

Данная работа посвящена разработке методики синтеза и характеризации органо-неорганических производных на основе протонировнного и гидратированного ниобата HCa2Nb3O10∙yH2O с моноэтаноламином (HCa2Nb3O10×MEA), диметилэтаноламином (HCa2Nb3O10×DMAE) и глицином (HCa2Nb3O10×Gly) с различным типом связывания внедренных молекул в межслоевом пространстве. Разработка методики синтеза проводилась в условиях стандартного лабораторного эксперимента с варьированием температуры, времени и концентрации реагентов, а так же с использованием методов микроволнового и гидротермального синтеза. Полученные соединения были охарактеризованы с использованием методов рентгенофазового, термогравиметрического и элементного анализа, а также 13С ЯМР спектроскопии. Основное внимание в докладе уделено качественному и количественному анализу.

Были проведены серии опытов c целью определения возможности и отработки оптимальных условий получения производных. Полученые соединения могут быть проидексированы в тетрагональной сингонии. Согласно результатам расчета, наблюдается увеличение параметра решетки c соответствующее увеличению межслоевого расстояния. Состав полученных образцов, рассчитанный из результатов термогравиметрического анализа и CHN анализа соответствует формулам: HCa2Nb3O10∙0,30H2O∙0,75Gly,

HCa2Nb3O10∙0,35H2O∙0,90MEA и HCa2Nb3O10∙0,30H2O∙0,64DMAE

Таким образом, в ходе проведенных исследований удалось впервые получить и охарактеризовать производные слоистого перовскитоподобного ниобата HCa2Nb3O10∙yH2O с бифункциональными молекулами .

Исследования выполнены с использованием оборудования Научного парка СПбГУ. Авторы благодарят РЦ “Рентгенодифракционные методы исследования”, РЦ “Термогравиметрические и калориметрические методы исследования”, РЦ “Методы анализа состава вещества”, РЦ “Магнитно-резонансные методы исследования”.

Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект №19-13-00184-П и №22-73-10110).

Литература

- K. G. S. Ranmohotti, E. Josepha, J. Choi, J. Zhang, J. B. Wiley, “Topochemical manipulation of perovskites: low-temperature reaction strategies for directing structure and properties,” Adv. Mater., vol. 23, no. 4, pp. 442–60, Jan. 2011.

- A. J. Jacobson, J. W. Johnson, and J. T. Lewandowski, “Interlayer chemistry between thick transition-metal oxide layers: synthesis and intercalation reactions of K[Ca2Nan3NbnO3n+1] (3 .ltoreq. n .ltoreq. 7),” Inorg. Chem., vol. 24, no. 23, pp. 3727–3729, Nov.1985.