Процесс получения интеркалированных соединений графита, образующихся в системе Сгр – НNO3 – H3PO4

Ефимов Д.В.1

Аспирант, 2 курс аспирантуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: efimovdmitry1997@gmail.com

В настоящее время одно из важных направлений применения углеродных материалов – уплотнительные материалы. Углерод, находясь в форме графитовой фольги, является удобным с точки зрения переработки и технологии материалом, который благодаря своим свойствам, таким как химическая инертность, температурная стойкость, упругость, может применяться в уплотнительных изделиях.

Одна из проблем, ограничивающих применение графитовой фольги в промышленности – окисление материала при высоких температурах. Для повышения окислительной стойкости материала могут использоваться различные антиокислительные добавки. Одна из таких добавок – фосфорные соединения – была использована в данной работе. Был изучен важный процесс внедрения фосфорной кислоты в порошок графита в присутствие азотной кислоты [1]. Внедрение фосфорной кислоты – один из способов внесения антиокислительной добавки, позволяющий получить равномерное распределение защитного компонента по всему объёму фольги и добиться повышенных значений окислительной стойкости. Один из способов контроля получаемых продуктов при интеркалировании – рентгенофазовый анализ образцов. Благодаря изменению межплоскостных расстояний при внедрении различных молекул в решётку графита можно качественно оценить, как проходит внедрение того или иного компонента [2]. Была показана динамика процесса внедрения фосфорной кислоты в порошок графита при комнатной, а также при повышенной температуре. Результаты подтверждены дифрактограммами, полученными на рентгеновском дифрактометре, характеризующими соответствующие ступени внедрения кислоты в графит.

На основе анализа дифрактограмм сделаны предположения о характере процесса внедрения, а также о влиянии температуры и времени выдержки стадии интеркалирования на получаемые ИСГ.

Литература

1. N. E. Sorokina, N. V. Maksimova, A. V. Nikitin, O. N. Shornikova, V. V. Avdeev. Synthesis of Intercalation Compounds in the Graphite–HNO3–H3PO4 System // Inorganic Materials, Vol. 37, No. 6, 2001, pp. 584–590.

2. N. E. Sorokina, N. V. Maksimova, V. V. Avdeev. Intercalation of Graphite in the Ternary Systems C–HNO3–R (R = H2O, CH3COOH, H3PO4 , H2SO4) // Neorganicheskie Materialy, Vol. 38, No. 6, 2002, pp. 687–694.