Горячепрессованная Керамика на основе оксонитрида алюминия

М. Д. Мельников 1,2, А. С. Лысенков 1, М. Г. Фролова 1, К. А. Ким 1, С. Н. Ивичева 1, Н. С. Ахмадуллина 1, Н.А. Овсянников 1, Ю. Ф. Каргин 1

1 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Ленинский проспект, 49, Москва, Российская Федерация;

2 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Миусская пл., 9, Москва, Российская Федерация;

mixa4300@mail.ru

Керамика на основе оксонитрида алюминия (AlON) является относительно новой и перспективной. Она в основном используется, как абразивы и броневые материалы, благодаря своим высоким механическим и оптическим свойствам [1-3]. Керамика на основе оксонитрида алюминия также используется для изготовления компонентов обтекателей, ИК-куполов, сенсорных экранов, мультиспектральных окон и современных систем вооружения [4-6].

На протяжении многих лет для получения керамики AlON использовались различные методы, включая горячее прессование, спекание и горячее изостатическое прессование. Эти методы применялись не только к порошкам AlON, но и к смесям Al2O3 и AlN в различных соотношениях. продукт, реакционное спекание Al2O3 и AlN является предпочтительным методом синтеза [5, 6].

Методом горячего прессования в одну технологическую стадию, сочетающую синтез оксонитрида алюминия и ее дальнейшее уплотнение, была получена однофазная керамика. Полученные образцы керамики обладают следующими свойствами: средняя плотность 3,67 г/см3, открытая пористость 0,1 %, прочность на изгиб 255 МПа, микротвердость по Виккерсу 19,85 ГПа, КТЛР 16.2x10-6K-1.

Исследование финансировалось за счет государственного задания № 075-01176-23-00.

[1] P. Tabary, C. Servant, J. A. Alary, Microstructure and phase transformations in the AlN–Al2O3 pseudo-binary system, Journal of the European Ceramic Society 20, pp. 913-926 (2000).

[2] J. Cheng, D. Agrawal, R Roy, Microwave synthesis of aluminum oxynitride (ALON), Journal of materials science letters 24, pp. 1989-1990 (1999).

[3] C. S. Filiz, E. K. Halide, A. Burcu, Preparation of AlON ceramics via reactive spark plasma sintering, Journal of the European Ceramic Society 32, pp. 925-929 (2012).

[4] R. Klement, S. Rolc, R. Mikulikova, J. Krestan, Transparent armour materials, Journal of the

European Ceramic Society 28 (2008) 1091–1095

[5] A. S. Lysenkov, I. A. Timoshkin, Yu. F. Kargin, D. D. Titov, A. Yu. Fedotov, A. A. Ashmarin, A. E. Baranchikov, Synthesis of aluminum oxynitride (AlON) and study of the properties of ceramics based on it, Inorganic Materials: Applied Research 7, pp. 517-519 (2016).

[6] N. A. Ovsyannikov, Yu. F. Kargin, A. S. Lysenkov, N. A. Alad’ev, S. N. Ivicheva & K. A. Solntsev, Preparation of Silicon Nitride and Oxonitride by Gas-Phase Pyrolysis of Hexamethyldisilazane, Inorganic Materials: Applied Research 11, pp. 488-494 (2020).