Исследование влияния термомеханообработки на структуру и свойства отработанных диафрагменных резин, облученных ионизирующим излучением

Кулигина М.А., Василевская А.Ю., профессор Карманова О.В.

Студент 2 курс магистратуры

Воронежский государственный университет инженерных технологий, факультет экологии и химической технологии, Воронеж, Россия

Email: nastya.vasilevskaya.99@mail.ru

В современном мире происходит увеличение потребления полимерных композиционных материалов. В связи с этим возникает потребность в регенерации отработанных резин с последующим их повторным использованием. Резины на основе насыщенных каучуков обладают стойкостью к воздействию кислорода, озона, растворителей, а также являются атмосферостойкими, поэтому возникают сложности с их переработкой после выхода из эксплуатации изделия [1].

Существуют различные методы регенерации резин: водонейтральный, дисперсный, термомеханический и др. Наиболее перспективным является радиационный метод. Его преимущества перед другими методами заключаются в том, что он не требует применения мягчителя и активатора, отсутствуют отходы рафинирования и нет загрязнения сточных вод. В данном исследовании совместно использовались радиационный и термомеханический методы.

Целью работы является изучение влияния термомеханообработки на диафрагменные резины на основе бутилкаучука, которые были подвергнуты ионизирующему излучению ускоренными электронами при поглощенной дозе 35 кГр.

Термомеханообработку радиационного бутилрегенерата проводили в камере трёхлитрового резиносмесителя при 30 об/мин и t=40ºC в интервале времени от 5 до 60 минут [2].

В процессе термомеханодеструкции в течении 35 минут наблюдается рост температуры до 62ºС. Это связано с частичным разрывом макромолекул.

Для определения влияния термомеханообработки на структуру и свойства бутилрегенерата определяли вязкость по Муни исходного образца и после термомеханообработки, которая составила 110 усл.ед. и 55 усл.ед. соответственно.

С помощью метода равновесного набухания определили показатели пространственной структуры: среднюю молекулярную массу макроцепи между поперечными связями, количество поперечных связей и плотность узлов пространствмакромолекул. Установлен рост средней молекулярной массы макроцепи между поперечными связями, а также снижение количества поперечных связей и уменьшение плотности узлов пространственной сетки, что связано с разрывом поперечных связей между макромолекулами.

Таким образом, под влиянием ускоренных электронов происходит деструкция макромолекул и поперечных связей бутилрегенерата. Выявлено, что с помощью термомеханообработки облученных диафрагменных резин можно регулировать вязкоупругие свойства полученного бутилренерата. Проведение термомеханообработки более 60 минут не целесообразно, так как вязкость по Муни снижается незначительно.

Литература

1. Хаккимуллин Ю.Н. Структура, свойства и применение радиационных регенератора резин на основе бутилкаучука. — Казань: КГТУ, 2010. — 186 с.

2. Василевская А.Ю., Карманова О.В., Тихомиров С.Г., Кулигина М.А. Исследование влияния термомеханообработки на свойства отработанных диафрагменных резин, подвергнутых воздействию ионизирующего излучения// Проблемы и инновационные решения в химической технологии ПИРХТ-2022 [Текст]: материалы всероссийской конференции с международным участием / Воронеж.гос.ун-т инж.техн. — Воронеж: ВГУИТ, 2022. — 532 с.