Исследование процессов иммобилизации наночастиц серебра на поверхность трековых мембран, модифицированных 3-аминопропилтриэтоксисиланом 

Гринь К.Н.
Студент, 4 курс бакалавриата
Государственный университет «Дубна», 
факультет естественных и инженерных наук, Дубна, Россия
E-mail: grinkostya@mail.ru 
Проведено исследование процессов иммобилизации наночастиц серебра (НЧ Ag), полученных электрохимическим методом [1], на поверхность полиэтилентерефталатной (ПЭТФ) трековой мембраны (ТМ), обработанной раствором 3-амипропилтриэтоксисилана (АПТЭС) [2]. Модифицированные ТМ исследовались на наличие эффекта гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) света на тестовом веществе 4-аминотиофенол (4-АТФ, С=10-7 М), анализ раствора НЧ Ag проводили методом спектроскопии в ультрафиолетовой (УФ) и видимой области. 
Для успешного закрепления АПТЭС на поверхности ТМ использовали дополнительные якорные группы на основе Al3+ c последующей термической обработкой. Коллоидный раствор НЧ Ag получали при помощи электрического разряда между серебряными электродами, погруженными в деминерализованную воду по методике из работы [3]. 
[image: image1.png]80000

1200 1700

‘Wavenumber / cm-1

3
< 60000
z
& 40000
g
é 20000
&
0
200 700
FcxoHpi IIT®

——TM (mox.)+HU Ag



 [image: image2.png]%
S

o o= 2

s S <
('n'e) dURQIOSqY

)

265 340 415 490 565

190

——HTAg a9 M g ag




Рис. 1. Спектр гигантского комбинационного рассеяния света исследуемых ТМ (слева) и спектр поглощения растворов НЧ Ag в УФ и видимой части спектра (справа)
Спектры оптического поглощения в УФ и видимой области показали, что при пропускании через модифицированную ТМ раствора коллоидного серебра, концентрация НЧ Ag в растворе уменьшается на 63 %. Модифицированные ТМ проявляют эффект ГКР света за счёт появления новых полос поглощения в области 1073, 1134, 1390, 1430 и 1572 см-1, характерных для тестового вещества 4-АТФ, что свидетельствует об успешной модификации ТМ.
Автор выражает благодарность научному руководителю Фадейкиной И.Н. и Андрееву Е.В. за помощь в ходе проведения эксперимента, а также лаборатории НХП ЦПФ ЛЯР ОИЯИ за предоставленную возможность его осуществления.
Литература
1. Sleptsov V. V. et al. Electrospark dispersion in nanopowder production for additive technologies //Russian Engineering Research. 2019. Vol. 39. P. 133-136.
2. Arkles B. et al. Silane Coupling Agents: Connecting Across Boundaries, Gelest //Inc. 2014. Vol. 3. P. 9-12.
3. Криставчук О. В. и др. Иммобилизация наночастиц серебра, полученных электроискровым методом, на поверхности трековых мембран //Коллоидный журнал. 2017. Т. 79. С. 596-605.

