Люминесцентные свойства хиральных нанокристаллов с редкоземельными ионами
Соловьева Е.О., Старовойтов А.А.
Студент, 2 курс магистратуры
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, факультет фотоники, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: eugeniasoloveva11@gmail.com 
В последние годы все больше исследований направлено на изучение люминесцентных материалов, таких как квантовые точки, металлические кластеры и материалы, легированные редкоземельными ионами, для создания высокочувствительных устройств в различных областях от фотоники до биомедицины. Нанокристаллы (НК), легированные лантаноидами, представляют исключительный интерес благодаря своим уникальным свойствам: высокой эффективности люминесценции, узкими спектрами эмиссии, длительным временем жизни в возбужденном состоянии, и большими значениями стоксовых сдвигов [1]. Новой особенностью нанокристаллов с редкоземельными ионами является хиральность. Хиральность — это геометрическая характеристика, согласно которой структура объекта не совпадает с его зеркальным отображением. Поэтому люминесцентные хиральные НК на основе лантаноидов являются перспективными системами для изучения спонтанного нарушения симметрии и явления направленного усиления хиральности [2,3].

В данной работе были исследованы оптические свойства хиральных НК фосфата гадолиния GdPO4, легированных ионами редкоземельных металлов, полученных с помощью коллоидного синтеза в присутствии левовращающего энантиомера виной кислоты. Для синтеза нанокристалов на основе GbPO4 было подготовлено два водных раствора. Один из них – раствор соляной и винной кислоты с добавлением GdCl3, TbCl3 и EuCl3 в молярном соотношении 70:25:5 %, другой – представляет собой раствор гидрофосфата натрия Na2HPO4 с добавлением соляной кислоты. Оба раствора нагревались, перемешиваясь, в течение 30 минут до достижения температуры синтеза около 80 °C. Затем второй раствор был быстро добавлен в первый. Добавление раствора фосфата к раствору с ионами Gd3+ приводило к осаждению НК GdPO4, что сопровождалось помутнением раствора со временем.

Для исследования влияния энантиомера винной кислоты на хиральные свойства нанокристаллов с ионами лантаноидов были получены спектры люминесценции и круговой поляризации люминесценции. В спектрах люминесценции НК GdPO4, допированных ионами Eu3+ и Tb3+, видно, что наиболее интенсивные пики соответствуют эмиссии ионов Eu3+. На основе полученных спектров круговой поляризации люминесценции НК видно, что существует значительный избыток энантиомера НК GdPO4, с левой ориентацией. На основании результатов исследований, проведенных ранее [3], в случае синтеза нанокристаллов с использованием правого энантиомера винной кислоты наблюдается избыток правых энантиомеров НК. На основании этого можно сказать, что использование определенного энантиомера винной кислоты направленно создает хиральность кристаллов определенной ориентации.

Литература
1. Sarkar D. et al. Design of Lanthanide-Doped Colloidal Nanocrystals: Applications as Phosphors, Sensors, and Photocatalysts // Langmuir. 2019. Vol. 35. №. 19. P. 6211-6230.

2. Hananel U. et al. Spontaneous and directed symmetry breaking in the formation of chiral nanocrystals // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2019. Vol. 116. №.23. P. 11159-11164.
3. Vinegrad E. et al. Determination of handedness in a single chiral nanocrystal via circularly polarized luminescence //ACS nano. 2018. Vol. 13. №. 1. P. 601-608.
