Исследование влияние модификаторов на адгезию волокно-матрица методом спектроскопии комбинационного рассеяния
Саввинова Д.А.1,2, Васильева Е.Д.1,2, Иванов А.Н.2, Иванов В.К.3
Студентка, 5 курс специалитета
1 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 
Институт естественных наук, Якутск, Россия
2 Институт физико-технических проблем Севера им В.П. Ларионова СО РАН, Якутск, Россия
3 Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия
E-mail: dainow99@gmail.com
Последние десятилетия ИФТПС СО РАН последовательно исследует влияние очень холодного климата на эксплуатационные характеристики материалов, в том числе и наполненных полимерных композиционных материалов (ПКМ) [1]. Эксплуатационные характеристики ПКМ во многом зависят от прочности связи между наполнителем (зачастую волокнистым тканым материалом) и полимерной матрицей. Согласно микрореологической теории, адгезия осуществляется за счет затекания адгезива (эпоксидной матрицы) в поры или трещины на поверхности субстрата (волокна) с последующим затвердеванием. Прочность непосредственно адгезионного соединения определяется морфологией поверхности волокна, его обработкой, наличием функциональных групп на поверхности волокна, прочностью эпоксидной матрицы и т.д. 

В ходе представленной работы были проведены спектроскопические измерения образцов (рис.1) после испытания на отрыв сидячей капли в месте разрыва межфазного контакта базальтовых волокон с эпоксидной смолой (ЭС) без и с введенными путем ультразвуковой обработки дисперсных наноразмерных наполнителей углеродные нанотрубки (УНТ), SiO2, SiC.
[image: image1.png]NHTEeHCHUBHOCTS, V.1.

117
104
097
087
074
067
057
047

031

03!
04!
05]
05!

0% 4

4400

4200

4000

3800

3600

3400

3200

3000

2800 2600 200 20 2000 1800

BonHoBoe 9ucio, cm™

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200




Рис. 1. КР-спектры места разрыва адгезионного контакта базальтового волокна (зеленый, 5) с: 1 – ЭС+0,25 % УНТ, 2 – ЭС+0,75 % SiO2, 3 – ЭС+0,75 % SiC, 4 – ЭС
Хорошо заметен характерный для углеродных нанотрубок пик при 1591 см-1 соответствующим растягивающими колебаниями sp2 гибридизированных атомов углерода, а также пик при 2660 см-1 соответствует 2D-полосе УНТ в эпоксидной смоле, что приводит к упрочнению эпоксидной матрицы.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации FSRG-2021-0019 с использованием научного оборудования ЦКП ФИЦ ЯНЦ СО РАН и гранта №13.ЦКП.21.0016.
Литература
1. Старцев О.В., Лебедев М.П., Кычкин А.К. Старение полимерных композиционных материалов в условиях экстремально холодного климата // Известия АлтГУ. – 2020. - №. 1 (111). – С. 45-51.
