Иммобилизация Pseudomonas putida BS394(pBS216) в композит на основе углеродных нанотрубок и модифицированного ферроценом бычьего сывороточного альбумина для экспресс-определения фенольного индекса

Перчиков Р.Н., Харькова А.С.
Студент, 2 курс магистратуры
Тульский государственный университет, Тула, Россия
E-mail: perchikov_roma@mail.ru
Одними из наиболее опасных и распространенных загрязнителей окружающей среды являются фенол и его производные, суммарное содержание которых отражается фенольным индексом [1,2]. Стандартный метод определения указанного показателя [3] имеет ряд недостатков: высокая продолжительность анализа (около 3,5 часов), использование токсичных растворителей. Для проведения экспресс-оценки разрабатывают биосенсоры [1,2]. 
Наиболее целесообразно в качестве биоматериала биосенсора использовать Pseudomonas putida BS394(pBS216), потому что данные бактерии выделены из почвы и имеют нафталиновую плазмиду, которая помогает окислять ароматические соединения. Для регистрации аналитического сигнала между биоматериалом и аналитом необходимо в измерительную систему вводить медиатор, в качестве которого в работе используется ферроцен, ковалентносвязанный с биосовместимым и нетоксичным бычьим сывороточным альбумином. Указанный способ введения медиатора упрощает анализ, так как нет необходимости добавлять дополнительные реагенты в измерительную систему. Выбор медиатора ферроцена обусловлен высокой константой скорости взаимодействия с биоматериалом Kвз = 193,8±0,7 дм3/(г·с) и высокой константой скорости взаимодействия поверхностью преобразователя (Кгетер= 0,45±0,01 см/c). Добавление УНТ в систему резко увеличивает эффективность переноса электронов: константой скорости увеличиваются Kвз = 502,8±0,6 дм3/(г·с) и Кгетер= 0,55±0,01 см/c. Характеристики композита изучены методами ИК-спектроскопии и атомно-абсорбционной спектроскопии: наличие в спектрах новых полос поглощения при частоте 814 см-1 свидетельствует о наличии ферроценилов, а содержание ферроцена составляет 14,5 %.
Методом сканирующей электронной микроскопии была доказана пористая структура композита с размером пор около 10-30 мкм. Благодаря адаптации бактерий и их иммобилизации в композит биосенсор позволяет определять фенольный индекс, значение которого не менее 0,001 мг/дм3, что позволяет проводить анализ загрязнённых природных и сточных вод, значение которых выше ПДК (1 мкг/дм3). Разработанное устройство характеризуется удовлетворительной селективностью (количество окисляемых субстратов 8), хорошей долговременной стабильностью 11 дней. Результаты анализа модельных проб, на основе природных вод и фенола, биосенсорным и стандартными методами различаются незначимо.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, номер гранта МК-4815.2022.1.4.

Литература
1. Abd Manan F.A. et al. Nanocrystalline cellulose decorated quantum dots based tyrosinase biosensor for phenol determination // Mater. Sci. Eng. C. Elsevier, 2019. Vol. 99. P. 37–46.

2. Yashas S.R. et al. Potentiometric polyphenol oxidase biosensor for sensitive determination of phenolic micropollutant in environmental samples // Environ. Sci. Pollut. Res. Springer, 2020. Vol. 27, № 22. P. 27234–27243.

3. ПНД Ф 14.1.2:1.105-97 Методика проведения измерений массовой концентрации летучих фенолов в природных и очищенных сточных водах фотометрическим методом после перегонки с водяным паром.- M., 1997. - 18 с. 2004. 1–13 .

