Композитные прототипы имплантатов костной ткани на основе композитов с полимерной матрицей состава полилактид/поликапролактон
Голубчиков Д.О.,1 Путляев В.И.1,2 
Студент, 1 курс магистратуры 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Факультет наук о материалах, Москва, Россия
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет, Москва, Россия
E-mail: dddannn2113@gmail.com
В современном мире остро стоит проблема восстановления костных дефектов, причинами возникновения которых могут быть механические травмы или онкологические заболевания [1]. Классические материалы, имеющие широкое клиническое применение, такие как титан и сплавы на его основе, имеют плохую механическую совместимость с нативными тканями и приводят к их постепенному разрушению. Более эффективным материалом с точки зрения механических и биологических свойств являются композиты на основе полимерных матриц (поликапролактон (ПКЛ), полилактид (ПЛА), коллаген). Термопластичные полимеры, такие как ПКЛ и ПЛА, обладают удовлетворительными механическими свойствами, однако их биосовместимость требует улучшения. Одним из подходов к увеличению краевого угла смачивания поверхности композитов является введение частиц аморфного фосфата кальция (АФК) в полимерную матрицу. 
В данной работе были предложены 2 метода создания композитов с наполнением частицами АФК: из расплава и из раствора. Растворный метод позволяет добиться более равномерного распределения частиц АФК в полимерной матрице. По полученным данным (Рисунок 1) образцы не содержат следы растворителя (CHCl3).
[image: image1.png]100

T, %

OTA, mBt/mMr

WUOHHBbIN TOK, A

1E-10

-1.25

-1.00

- 0.75

- 0.50

- 0.25

- 0.00

- -0.25

F 1E-11

F1E-12

F1E-13

- 1E-14

T,°C

80 100 120 140 160 180 200 220




Рис. 1. Изменение массы (зеленый), дифференциальный термический анализ (красный) и масс-спектроскопия (синий) образца с соотношением ПКЛ/ПЛА равным 0,5.

Механические свойства полученных композитов (предел прочности более 30 МПа) превосходят свойства полимерных образцов, полученных без добавления частиц.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 22-19-00219).
Литература
1. Golubchikov D., Safronova T., Nemygina E. et al., Powder Synthesized from Aqueous Solution of Calcium Nitrate and Mixed-Anionic Solution of Orthophosphate and Silicate Anions for Bioceramics Production // Coatings, 2023, 13, 374.
