Исследование электрохимического процесса массопереноса компонентов стали Х18Н10Т в расплаве свинца.

Буга Денис Сергеевич

Студент

Голованов Виктор Николаевич

Научный руководитель, профессор, д.ф.-м.н.

Инженерно физический факультет высоких технологий.

Ключевые слова: свинец, расплав, катодный процесс, анодный процесс, тигель, сталь хромоникелевая.

Расплавленный свинец при высоких температурах используется в качестве теплоносителя в реакторе БРЕСТ – ОД -300, а также в коммутационных устройствах, магнитогидродинамических насосах (МГД-насос), униполярных генераторах, скользящих электрических контактах [1 – 3]. При этом сильный электрический ток протекает через границу жидкий металл – твердый металл. Блуждающие токи могут иметь место и в контурах ядерного реактора при его интегральной компановке. Основным конструкционным материалом, контактирующим с расплавом свинца является сталь Х18Н10Т.  На границе сталь – свинец возникает дополнительная разность потенциалов, обусловленная наличием электросопротивления тончайшего поверхностного слоя из окислов и интерметаллидов, присутствующих на поверхности стали [4]. Предположительно могут иметь место два взаимосвязанных процесса, во-первых, электролиз в расплаве свинца с учетом неопределенной полярности стальной поверхности. Это может приводить к растворению компонентов стали в свинце при анодном варианте для стали. Этот процесс является нежелательным в ядерных реакторах, поскольку приводит к загрязнению теплоносителя. Во-вторых, возможно выделение отложений на поверхности стали при катодном подключении. В этом случае электрическое сопротивление этого растущего слоя на стали может привести к дополнительной потере электрической мощности на МГД-насосах. Особенно вредно сказывается действие такой пленки, находящейся на внутренней поверхности стенок канала кондукционных насосов, что приводит к увеличению шунтирования стенками канала жидкого металла, а это снижает силу тока в нем и тем самым уменьшает развиваемое насосом давление. Таким образом, определение величины отложений на стали при электролизе в расплаве свинца задача весьма актуальная как для реакторов нового поколения, так и для МГД-генераторов.

В работе представлены результаты экспериментального исследования коррозионного поведения аустенитной стали 12Х18Н10Т в расплавленном свинце при температуре 700 °C при пропускании в течении 10 часов постоянного электрического тока силой до 8А в режиме анодного и катодного подключения образцов из стали Х18Н10Т, погруженного в расплав свинца на глубину 10мм. Размер образцов 11х22х0,5мм. Испытания проводились ампульным методом с последующим металлографическим исследованием поверхностных слоёв образца и весовым измерением потерь и привеса массы образца. Установлено, что при катодном подключении образцов в течении 10 часов средняя удельная масса отложений на поверхности образца, погруженного в свинец, составила 0,04 ± 0,01г/см2, в пересчете на толщину слоя свинца на поверхности образца толщина отложений составляет 35±3 мкм (удельный вес свинца 11,3г/см3). При анодном подключении образца при сохранении всех параметров эксперимента убыль массы образца составила 0,01±0,002 г/см2, что связано с процессов электрохимического взаимодействия компонентов стали с расплавом свинца. Предполагая, что процесс растворения стали в свинце имеет фронтальный характер толщина слоя составляет 13±3мкм.

В результате проведенного эксперимента получены данные по величине пленки свинца плотно связанной с поверхностью стали на основании этих данных можно оценивать реальные потери мощности МГД насосов.

Применительно к реакторам на быстрых нейтронах с свинцовым теплоносителем показано, что режим анодного растворения активно стимулирует нежелательный процесс электрохимической коррозии стали в свинце.

Список литературы.

1.Адамов Е. О., Забудько Л. М., Мочалов Ю. С., Рачков В. И., Хомяков Ю. С., Крюков Ф. Н., Скупов М. В. Разработка твэла с нитридным уран-плутониевым топливом с жидкометаллическим подслоем // Атомная энергия. 2019. Т. 127, вып. 5. С. 255–262.

2.Голованов В.Н., Шамардин В.К., Прохоров В.И., Неустроев В.С., Казаков В.А., Кобылянский Г.П ., Печерин А.М ., Повстянко А.В., Буланова Т.М ., Красноселов В. А., Федосеев А.Е. Исследования конструкционных материалов в БОР-60 и перспективы развития работ. ГНЦ РФ — НИИАР Атомная энергия, Т 91, Вып.5, стр. 389-400, 2001г

3.Хрипченко С. Ю., Долгих В. М. Воздействие жидкого свинца на границу контакта со сталью 12Х18Н10Т и электросопротивление этой границы при протекании электрического тока // Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. 2024. Т. 200, № 3. С. 33–39.

4.  Митюрев, А. А. Исследование электрической проводимости промежуточной жидкометаллической среды / А. А. Митюрев. – DOI : 10.46573/2658-5030-2023-1-5-10 // Вестник Тверского государственного технического университета. Машиностроение и машиноведение. – (Серия «Технические науки»). – Тверь : Тверской государственный технический университет, 2023. – № 1 (17). – С. 5–10.