Синтез турбостратного графена из активированного древесного угля методом быстрого джоулева нагрева

Лоскин Н.Н., Прокопьев А.Р., Павел В.В., Иванов А.Н.

Аспирант; Ведущий научный сотрудник, к.т.н.; Научный сотрудник.; Лаборант

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

Физико-технический институт, Якутск, Россия

E-mail: loskinnn@s-vfu.ru

Высококачественный графен на данный момент производится преимущественно в лабораторных условиях. Существующие классические методы получения графена, такие как CVD, метод Хаммерса, электрохимическая эксфолиация и т.д. отличаются достаточно долгим временем синтеза, использованием токсичных катализаторов и энергозатратностью.

Относительно недавно, в частном исследовательском университете Райса (США), был представлен новый метод синтеза графена из полимеров и углей методом мгновенного джоулева нагрева (flash Joule Heating) [1]. Процесс основан на разложении и графитизации материала мгновенным (от мкс до мс) высокотемпературным нагревом (до 3000 К) за счет пропускания мощного электрического тока. Получаемый данным методом материал охарактеризовали как турбостратный «флеш»-графен.

Сам по себе, турбостратный графен представляет из себя многослойную структуру, состоящую из обособленных графеновых слоев, повернутых друг относительно друга на случайный угол, у которых физико-химические свойства схожи с монослойным графеном [2]. В последнее время научным сообществом активно апробируются и применяются различные вариации метода джоулева нагрева (длинноимпульсный, быстрый и т.д.) [3-5]

В данной работе предложен метод синтеза турбостратного графена, основанный на быстром джоулевом нагреве (БДН) доступного прекурсора – активированного древесного угля. БДН осуществляется в специально сконструированной установке, подробное описание которого приведена в работе [5]. Показано, что сверхбыстрый отжиг (до 3000 К, ~16,2 кДж/г) осуществляет фазовый переход от аморфной фазы к графитовой. Результаты комплексного исследования показали, что получаемый материал представляет собой чешуйки латеральным размером до 1,5 мкм с толщиной 4–200 нм, образующие гетероструктуру с вариацией числа слоев. Ключевая особенность – турбостратная укладка графеновых листов, подтвержденная величиной межслоевого расстояния (3,436 Å) и результатами рамановской спектроскопии. Материал также демонстрирует удельное сопротивление 0,51 Ом.см, что указывает на перспективность его применения в качестве электродных материалов для накопителей энергии и проводящих композитов. В докладе будут обсуждены результаты настоящего исследования.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (Проект FSRG-2025-0009).

Литература

- Luong D. X. et al. Gram-scale bottom-up flash graphene synthesis //Nature. – 2020. – Т. 577. – №. 7792. – С. 647-651.

- Mahmood F. et al. Understanding the Synthesis of Turbostratic/Flash Graphene via Joule Heating //Materials. – 2025. – Т. 18. – №. 12. – С. 2892.

- Watcharamaisakul S. et al. Synthesis of Turbostratic Graphene Derived from Biomass Waste Using Long Pulse Joule Heating Technique //Nanomaterials. – 2025. – Т. 15. – №. 6. – С. 468.

- Prokopiev A. R., Loskin N. N., Vinokurov P. V. Synthesis of Turbostratic Graphene with Micron-Sized Domains from Activated Charcoal by Fast Joule Heating //Nanomaterials. – 2025. – Т. 15. – №. 24. – С. 1885.

- Прокопьев А. Р., Лоскин Н. Н., Попов Д. Н. Быстрый джоулев нагрев для синтеза графенсодержащих порошков из пластиковых отходов //РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. – 2025. – Т. 17. – №. 3. – С. 305-312.