Сырьевая смесь портландцементного клинкера

Бабаева Дж.Ч., Союнов М.А.

Преподаватель-стажер кафедры физической химии

Туркменский государственный университет им. Махтумкули, химический факультет, Туркменистан, Ашхабад

E-mail: babayewa@gmail.com

Технической задачей предлагаемому способу является корректировка сырьевой смеси портландцементного клинкера в определенных пределах, используя местное сырье и отходы производства, для получения продукта, удовлетворяющего спрос и являющимся экономически выгодным. Техническая цель достигается исползованием местного сырья, такой как известняка - 80,0%, аргиллита - 9,0%, песка - 4,0% и отходов после извлечения гуминовой кислоты из бурого угля - 7,0% алюминовый модуль состовляет 1,28, силикатный модуль 2,21 и коэффициент насыщения 0,95. В качестве производственного отхода использовали, остаток после извлечения гуминовой кислоты из Тувергырского бурого угля, содержащее достаточное количество оксида железа (III) для получения портландцементного клинкера [2]. В составе остатков после извлечения гуминовой кислоты из бурого угля, Fe2O3 составляет >20%, и его можно использовать для получения портландцементного клинкера [3].

Таблица 1. Химический состав использованного сырья и отходов производства

| Сырьё | Химический состав % |  |  |  |  |  | Потери тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | SO3 |  |
| Известняк | 50,90 | 3,47 | 0,78 | 0,50 | 0,79 | 0,24 | 41,97 |
| Аргиллит | 2,98 | 57,76 | 16,56 | 8,26 | 2,39 | 0,32 | 13,09 |
| Песок | 6,43 | 75,68 | 8,03 | 1,60 | 0,58 | 0,55 | 6,54 |
| Отход после извлечения гуминовой кислоты из бурого угля | 9,71 | 38,26 | 14,11 | 21,20 | 2,33 | 0,37 | 3,85 |

Используя сырье такого состава, получают подходящую сырьевую смесь для получения портландцементного клинкера. Для этого корректируют цементные модули, в которых выявляют определенное соотношение оксидов кальция, кремния, алюминия и железа (III), называемых главными оксидами.

Отличительной особенностью предлагаемого способа является использование местного сырья и отхода производства, остающихся после извлечения гуминовой кислоты из бурого угля, и его экономическая целесообразность.

Литература

- Лотов В.А. Состав, свойства цементных сырьевых материалов, получения и свойства портландцементного клинкера. Томск: Изд.-во ТПУ, 2006.

- Денлиев Н. Исследование гидролиза фосфатов кальция и разработка технологии получения фосфорорганических удобрений для карбонатных почв. Дисс. на соиск. доктора технических наук. Ашгабат. - 1994.

- Патент ТМ № 843.Рортландцемент./ Нурбердиев Р. и др./ 28.01.2021.