Исследование возможности применения золы бурого угля

Туаркирского месторождения

Чарыева М.С., Дангелдиева М.К.

Преподаватели кафедры неорганической и аналитической химии

Туркменский государственный университет им. Махтумкули, химический факультет, Ашхабад, Туркменистан

E-mail: caryyewamahri374@gmail.com

В последнее время в литературе часто обсуждаются использования зольных элементов углей, бурых углей, сланцев и др. в производстве вяжущих материалов [1,2]. Исходя из этого мы исследовали возможности получения золоцемента на основе зольных отходов гуминового производства. С этой целью предварительно был изучен фракционный и элементный состав золы Туаркирского бурого угля.

Изучение фракционного состава золы показывает, что около 60-70% ее составляет самая мелкая фракция. Как видно из литературных данных, для получения качественного портландцемента важна наименьшая фракция золы [2].

Наименьшая фракция золы бурого угля Туаркира использовалась для производства высококачественного портландцемента.

Исследование вяжущих свойств цементного заполнителя показало, что водопотребность цементного теста, полученного на его основе, ниже водопотребности чистого портландцементного теста.

Нами изучены влияние золы на вяжущие свойства цемента. Результаты проведенных анализов показывают, что при одинаковом водоцементном соотношении прочность зольного портландцемента выше, чем у чистого портландцемента. Например, при соотношении вода:цемент 0,35 прочность портландцемента увеличивается примерно на 25% по сравнению с обычным портландцементом. Вероятно, такая ситуация связана с тем, что оксиды Fe, Al и Ca в составе золе участвуют в процессе кристаллообразования.

Исследование влияния содержания золы в золоцементе показало, что до 30-40% зола повышает его вяжущие свойства, однако дальнейшее повышения ее содержание резко снижает основные свойства получаемого продукта. По-видимому, увеличение содержания трудно гидролизуемого SiO2 оказывает отрицательное воздействие на прочность минералов, вследствие ослабления образуемых межмолекулярных связей в кристаллах.

Установлено, что с течением времени прочность цементных тестов увеличиваются. По-видимому такой факт связано с продолжением процесса кристаллизации. При этом прочность тесты из золоцемента выше чем тесты из обычного цемента.

В сравнении с обычным портландцементом, на основе портландцемента, содержащего золу, можно получить бетоны более высокого качества. Добавление золы в портландцемент позволяет снизить расход цемента и улучшить его марку.

Литература

- Данилович И.Ю., Сканови Н.А. Использование топливных шлаков и зол для производства строительных материалов.- М. Высшая школа, 1988.

- Шпирт М.Я., Артемьев В.Б., Силютин С.А. Использование твердых отходов добычи и переработки углей. - М.: Изд-во Горное дело. ООО «Киммерийский центр», 2013.