Опреснение коллекторно-дренажных вод

Бахтиярова Н.Б., Атаева О.Ч.

Студент, 3 курса специалитета химия

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, факультет химической технологии, Ашхабад, Туркменистан

Старший преподаватель

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, факультет химической технологии, Ашхабад, Туркменистан

E-mail: nbahtiyarova8@gmail.com

Для Центрально азиатских регионов, включая Туркменистан, вода считается одним из ценнейших ресурсов, необходимых для жизни, а также для развития дальнейшего. По этому поводу приоритетом в государственной политике Туркменистана является охрана природной среды, включая задачи по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов [1].

Данные коллекторно-дренажные воды загрязнены остатками минеральных удобрений и ядохимикатов, имеют повышенное солесодержание, что существенно ограничивает возможность их повторного хозяйственного использования.

Для опреснения КДВ большой интерес представляет метод мембранной очистки, который обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами. Мембранная технология является перспективным методом и основана на использовании различных типов мембран.  В основу процессов очистки и опреснение КДВ были рассмотрены возможности использования ультрафильтрации и обратного осмоса [2-3].

В настоящей работе исследованы процессы очистки и опреснения коллекторно-дренажных вод, отобранной из водохранилища «Ак Яйла» Туркменского озера «Алтын Асыр» с целью их повторного использования. Изучен химический состав КДВ, среднее солесодержание составляет 7,08 г/л, средняя общая жесткость 48,8 мг-экв/л.

Очистку от коллоидных примесей и высокомолекулярных органических веществ коллекторно-дренажных вод проводили на ультрафильтрационной установке. Ультрафильтрационная мембрана марки АП-ПС-50– 0,1 была изготовлена   в институте физико-органической химии национальной академии Белоруссии. Экспериментальные исследования проводили при давлении от 0,02 до 1мПа, температуре 180 C, скорость потока 0,01 м/с, рабочая поверхность мембраны составляла 0,1 м2. При использовании данного типа мембраны для очистки от коллоидных и высокомолекулярных органических веществ было установлено оптимальное давление 0,1 мПа. После 6 часов проведения процесса очистка от коллоидных веществ составила 95,5%, от высокомолекулярных органических веществ 75%, при этом производительность мембраны упала до 47,3%. Для восстановления свойств мембраны при давлении 0,05 мПа, температуре 230 C и скорости потока 0,015 м/с очищенной воды проводили промывку в течении 30 секунд, после чего производительность мембраны восстанавливалась.

Литература

- «Государственная программа комплексного развития химической науки и технологий в Туркменистане на 2021-2025 годы» - А.: Туркменская государственная издательская служба, 2020.

- Келова М.Г. Очистка коллекторно-дренажных вод как фактор улучшения экологического состояния пустыни Каракумы. Проблемы освоения пустынь. А., 2018.

- Евжанов Х.Н. Очистка и повторное использование коллекторно-дренажных вод// Химия и технология воды. А., 2009.