Cарыева О.,

Старший преподаватель факультета химической технологии,

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт

(г.Ашхабад, Туркменистан)

Какаев К.,

Студент факультета химической технологии,

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт

(г.Ашхабад, Туркменистан)

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ СТОИТЕЛЬНОГО МЕЛА И СУЛЬФАТА АММОНИЯ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

Под мудрым руководством нашего уважаемого Президента Сердара Бердымухамедова современные реформы, реализуемые в системах образования и науки нашей страны, открывают перед туркменской молодёжью широкие возможности для получения образования мирового уровня и становления высококвалифицированными специалистами. Благодаря этим возможностям мы, молодёжь, учимся, осваиваем знания и созидаем во имя дальнейшего процветания нашей страны.

Как всем нам известно, сохранение экологии и переработка производственных отходов являются актуальными вопросами не только в нашей стране, но и во всём мире. Исходя из этих задач, мы поставили перед собой цель — вернуть в производство фосфогипсовое соединение, которое выделяется в качестве отхода при производстве фосфорной кислоты на химическом предприятии имени С.А. Ниязова в Лебапском велаяте нашей страны.

Мы использовали этот отход в качестве сырья для нового производства. А именно, мы применили фосфогипс для получения строительной извести, широко используемой в строительстве, и сульфата аммония, который востребован в качестве удобрения для зерновых культур.

Первым делом совместно со специалистами Института химии Академии наук Туркменистана мы определили состав фосфогипсового сырья. В результате было установлено, что 90% состава фосфогипса составляет сульфат кальция.

Затем мы провели производственный эксперимент в лабораторных условиях. Необходимое нам сырье: фосфогипс, водный раствор аммиака и углекислый газ.

Процесс конверсии фосфогипса осуществлялся в трёхгорлой колбе в температурном диапазоне 50 – 60°С в течение 6 часов.

Уравнение реакции:

CaSО4 + 2NH4OH + CО2 = СаСО3↓ + (NH4)2SО4 + H2О

В результате реакции с помощью качественных реакций было доказано, что полученными продуктами являются карбонат кальция и сульфат аммония.

ЛИТЕРАТУРА:

1.https//turkmenistan.gov.tm

2. Сизяков В.М. Модернизация технологии комплексной переработки кольских нефелиновых концентратов на Пикалевском глиноземном комбинате // Цветные металлы -2010: Сб. докладов 2-го Междунар. конгресса. Красноярск, 2010. C.267-269