Влияние эндотермических добавок на коэффициент вспучивания огнезащитного материала на основе силано-модифицированных полимеров.

Ангелова Ю. С., Султангалеева А. Е.

Студент, 2 курс магистратуры

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: juliyaangelok@gmail.com

В современном мире обеспечение пожарной безопасности объектов является одной из приоритетных задач. Одним из эффективных способов защиты является применение огнезащитных покрытий. В рамках данного исследования разработана инновационная огнезащитная краска на основе силано-модифицированных-полимеров (Silyl Terminated Polymers, далее – STP-полимеры) с эндотермическими добавками, превосходящая по своим характеристикам акриловые и эпоксидные аналоги.

На данный момент существующие огнезащитные материалы на основе акриловых и эпоксидных смол имеют ряд недостатков, а STP-полимеры – эластичные полиэфиры с силановыми концевыми группами – позволяют преодолеть эти ограничения за счёт высокой гибкости и прочности после отверждения, а также синергии с эндотермическими наполнителями [1].

Для достижения поставленной цели была разработана базовая рецептура огнезащитного состава, включающая два компонента. Компонент 1 имеет следующие компоненты: смола эпоксидная, пластификаторы, лецитин, осушитель, растворитель, загустители, пигмент/наполнитель, другие антипирены, минеральная вата и углеволокно рубленное. Компонент 2 включает в себя: STP-полимер, аминосилан, катализатор отверждения и осушитель.

В настоящем времени проведены эксперименты по изучению влияния двух эндотермических добавок на коэффициент вспучивания и огнезащитную эффективность покрытия. Исследованы образцы с разным содержанием бората цинка и гидроксида алюминия [2]. По приведенной ниже таблице 1 можно сказать, что введение 5,0% бората цинка значительно повышает огнезащитную эффективность – с 59 минут (базовая рецептура) до 70 минут.

Таблица 1. Результаты исследований

|  | % добавки | Огнезащитная эффективность | kэф, мин/мм | kвсп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая рецептура |  | 59 мин | 15,1 | 14,0 |
| Борат цинка | 5,0 | 70 мин | 14,2 | 5,5 |
| Гидроксид алюминия | 5,0 | 59 мин | 13,1 | 6,0 |

Исследование показало, что огнезащитная эффективность зависит не только от кратности вспучивания или теплопроводности пенококса, но и от эндотермического эффекта добавок. При снижении коэффициента вспучивания общая эффективность может расти за счёт усиления эндотермического эффекта – значит, важен баланс всех трёх параметров.

Литература

1. Пожаровзрывобезопасность : научно-технический журнал, 2011. № 10. – С. 33-35. – ISSN 0869-7493. Издательство: Пожнаука.

2. Султангалеева А. Е., Субботин В. Е., Яшин Н. В., Авдеев В. В. Влияние природы наполнителя на коэффициент вспучивания огнезащитного покрытия на основе полиэфиров, модифицированных силановыми фрагментами / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, 2025. – УДК 667, УДК 678.7, УДК 546.287.