Получение серобитумных смесей на основе обратновулканизированного полимера серы с лимоненом

Краюшкина А.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: kir.aleksiya@gmail.com

Актуальность работы обусловлена необходимостью утилизации избыточной технической серы (более 70 млн т/год) и повышения эксплуатационных характеристик дорожных покрытий. Метод обратной вулканизации позволяет получать стабильные полисульфидные полимеры с высоким содержанием серы, которые могут служить модификаторами битума [1, 2]. Использование возобновляемого D-лимонена в качестве сомономера соответствует принципам «зеленой химии» и целям устойчивого развития (ЦУР 9 и 12).

Цель работы – получение серобитумных смесей с использованием полимера серы и D-лимонена, синтезированного методом обратной вулканизации, и исследование их физико-механических свойств.

Основные результаты испытаний представлены в таблица 1. Установлено, что оптимальной является концентрация полимера 5-20%, обеспечивающая баланс между морозостойкостью и термической стабильностью.

Таблица 1. Свойства битума БНД 70/100 с различным содержанием полимера

| Показатель | Исходный | +5% | +10% | +20% | +30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пенетрация при 0 °C, 0,1 мм | 28 | 31 | 31 | 39 | 41 |
| Температура размягчения, °C | 45,4 | 44,2 | 44,0 | 42,2 | 42,8 |
| Растяжимость при 0 °C, см | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 8,0 | 6,0 |
| Изменение массы после старения, % | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 1,9 |
| Температура хрупкости, °C | -25 | -25 | -25 | -26 | -28 |

Выводы. Модификация битума полимером серы с лимоненом позволяет улучшить низкотемпературные свойства материала, что перспективно для применения в холодных климатических зонах. Для промышленного внедрения требуется снижение стоимости лимонена или поиск более доступных сомономеров.

Исследование выполнено при поддержке РХТУ им. Д.И. Менделеева 
(проект № Х-2025).

Литература

1. Dodd L.J. Inverse vulcanisation: a new Starter's guide to an emerging field // RSC Mechanochemistry. 2025. Vol. 2. P. 10-25.

2. Gunka V., Demchuk Y., Bratychak M. et al. Bitumen Binders Modified with Sulfur/Organic Copolymers // Materials. 2022. Vol. 15(5). P. 1774.

3. Kemalov R.A., Kemalov A.F. Исследование технологии получения модифицируемых серобитумных вяжущих материалов // Природные энергоносители и углеродные материалы. 2023. № 6.

4. ГОСТ Р 52056-2003. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2003.