Синтез оптических режекторных фильтров анодированием Al в 4 M H2SO4

Буздыган А.А.1, Кушнир С.Е.1,2, Напольский К.С.1,2

Студент, 3 курс бакалавриата

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: buzdyganaa@my.msu.ru

Фотонный кристалл (ФК) – материал, структура которого характеризуется периодическим изменением показателя преломления с периодом, сравнимым с длиной волны света. Главным свойством ФК является наличие фотонной запрещённой зоны (ФЗЗ) – области частот фотонов, которые не могут распространяться внутри ФК. ФК являются перспективными материалами для использования в оптических фильтрах и химических сенсорах, поэтому поиск эффективного способа их синтеза является актуальной проблемой. Режим анодирования алюминия с модуляцией напряжения от оптической длины пути (U(L)) – один из лучших методов получения одномерных ФК, поскольку, в отличие от других режимов, позволяет с большой точностью поддерживать единое значение оптической длины пути периода во всей структуре ФК на основе анодного оксида алюминия (АОА). Опубликованные методики синтеза ФК в режиме U(L) не позволяют получить образцы большой толщины, из-за чего трудно достичь низкого пропускания в области ФЗЗ, что усложняет практическое применение таких ФК [1,2]. По этой причине целью данной работы было модификация описанной методики путём уточнения модели травления АОА в электролите для синтеза ФК с большим количеством периодов в структуре и характеристиками, сравнимыми с оптическими фильтрами.

В ходе работы проводили анодирование Al в 4 М H2SO4 при температуре 0 °C с U в диапазоне 10 − 15 В. Полученные плёнки АОА исследовали с помощью спектроскопии пропускания при различных углах падения для определения толщины (h) и эффективного показателя преломления плёнки (neff) из анализа осцилляций Фабри-Перо, а также пористости (p) и показателя преломления стенок АОА (nw) из анализа двулучепреломления. ФК синтезировали в тех же условиях.

В ходе работы была обнаружена линейная зависимость nw от p, в частности для длины волны 700 нм зависимость nw от пористости описывается следующей формулой:

nw=1,655-0,230∙p	(1)

Установлена связь отношения h к плотности заряда анодирования (q) и U:

hq=445,81нм·см2Кл+8,02·Uнм·см2Кл·В	(2)

Была уточнена модель травления стенок пор АОА в электролите. По этой модели была аппроксимирована зависимость neff от времени травления. Используя результаты аппроксимации были синтезированы ФК с 200 периодами структуры и заданным положении ФЗЗ (λз) в интервале длин волн 250 – 2000 нм, а также ФК с 350 периодами структуры и λз = 700 нм. Отклонение положения ФЗЗ от λз не превышало 1,3%, коэффициент добротности превышал 24. У образца с 350 периодами структуры оптическая плотность в области ФЗЗ превышала 4 (пропускание менее 0,01%), при этом пропускание вне ФЗЗ превышало 90% на длинах волн больше 500 нм, что сравнимо с характеристиками промышленно производимых оптических режекторных фильтров.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 25-23-20180.

Литература

1. Komarova T. Yu., Kushnir S. E., Napolskii K. S. Nanoscale photonic barcodes based on anodic alumina photonic crystal heterostructures: implications for optical communications, data storage, and sensing // ACS Appl. Nano Mater. 2024. Т. 7, № 18. С. 21882–21892.

2. Kushnir S. E., Pchelyakova T. Yu., Napolskii K. S. Anodizing with voltage versus optical path length modulation: a new tool for the preparation of photonic structures // J. Mater. Chem. C. 2018. Т. 6, № 45. С. 12192–12199.