Разработка оптического термометра на основе координационных соединений лантанидов

Плешко А.В., Кошелев Д.С.

Студент, 2 курс бакалавриата

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sasha.pleshko.6@gmail.com

На текущий момент в промышленности наиболее распространённый метод измерения температуры – измерение ЭДС на холодном конце термопары. Однако у данного подхода есть ряд недостатков, одним из которых является высокая чувствительность термопары к электромагнитным помехам, создаваемым другим оборудованием или высоковольтными кабелями.

Альтернативой может послужить метод оптической люминесцентной термометрии. В основе работы этого метода лежит измерение зависимости интенсивности люминесценции чувствительного элемента от температуры. Люминесцентный сигнал поступает в датчик через оптоволокно, что исключает воздействие внешних электромагнитных помех на результат. Однако в данный момент на рынке отсутствуют подобные устройства. Поэтому целью данной работы стало получение чувствительного элемента для люминесцентного термометра на основе координационных соединений (КС) лантанидов и прототипирование самого устройства.

В качестве люминесцентного температурно-чувствительного элемента был выбран ряд биметаллических комплексов, в частности твёрдый раствор Yb0.96Eu0.04(dbm)3Bphen. Измеренная для пленки этого соединения температурная чувствительность по соотношению полос эмиссии в красной и инфракрасной (ИК) области спектра равна 2.8%/℃.

Для получения целевого соединения были синтезированы монометаллические комплексы Eu(dbm)3Bphen и Yb(dbm)3Bphen по обменной методике. Состав полученных комплексов был установлен совокупностью методов РФА, МАЛДИ, ИК-спектроскопии и ТГА. Соединение состава Yb0.96Eu0.04(dbm)3Bphen было получено путём смешения растворов Eu(dbm)3Bphen и Yb(dbm)3Bphen в толуоле с последующим выпариванием растворителя. Измерение фотолюминесцентных характеристик Yb0.96Eu0.04(dbm)3Bphen показало, что Eu3+ и Yb3+ люминесцируют со сравнимой интенсивностью (Рисунок 1, В).

Для тестирования этого соединения в прототипе его наносили на торец пластикового оптоволокна в виде композита с полистиролом, высушивали и погружали в равномерно нагреваемую среду с изменяемой температурой. В качестве таковой выступала вода при постоянном перемешивании. Для получения данных об интенсивности люминесценции использовался датчик освещённости с двумя фотодиодами TSL25911 Light Sensor (Рисунок 1, А). В результате тестирования было показано, что чувствительность прибора достигает 0.5%/℃ (Рисунок 1, Б).

| Рисунок 1. A) Температурная зависимость интенсивности от температуры полученная с помощью датчика освещенности, Б) Чувствительность посчитанная из данных с датчика, В) Фотолюминесценция пленки и раствора Yb0.96Eu0.04(dbm)3Bphen. |  |  |
| --- | --- | --- |