Создание остеокондуктивной керамики на основе фосфатов магния-натрия

Мазуров В.С.1, Мурашко А.М.1,2, Филиппов Я.Ю3, Путляев В.И.1,2

Студент, 1 курс бакалавриата

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: Vasiliy.mazurov007@gmail.com

Создание биоматериалов для регенерации костной ткани является одной из ключевых задач биомедицины. Современные исследования направлены на разработку биосовместимых пористых керамических скаффолдов, способных растворяться в организме и стимулировать рост новой ткани. Традиционные материалы на основе фосфатов кальция резорбируются недостаточно быстро. Перспективной альтернативой являются магний-фосфатные материалы: они обладают более высокой растворимостью, а катионы магния выступают в роли остеогенного агента, стимулируя пролиферацию остеобластов и регенерацию. Для замещения объемных дефектов имплант должен иметь взаимосвязанные макропоры, обеспечивающие васкуляризацию и адгезию клеток. Современные аддитивные технологии, в частности стереолитография, позволяют программно задавать как внешнюю геометрию изделия, так и сложную архитектуру его внутренней структуры. Таким образом целью работы стало создание макропористых остеокондуктивных материалов в системе Mg3(PO4)2-MgNaPO4.

Были получены порошковые прекурсоры на основе системы Mg3(PO4)2-MgNaPO4 посредством совместного обжига стехиометрической смеси Mg2P2O7, MgO и предварительно прокаленного Na2CO3, изучена их морфология и гранулометрический состав. В работе рассмотрено несколько способов получения MgNaPO4, включающие твердофазный и растворный методы синтеза. На основании полученных порошковых смесей были приготовлены фоточувствительные суспензии с использованием различных светоотверждаемых мономеров, а также подобраны параметры стереолитографической печати. Установлено, что при введении 10-2 вес.% красителя в состав фоточувствительной смеси значение фоточувствительности снижается с 300 до 230 мкм. При этом тип используемого красителя в пределах погрешности не оказывает заметного влияния на процесс полимеризации суспензии. С использованием разработанных суспензий были напечатаны макропористые материалы со структурами одностороннего и двустороннего гироида с пористостью 70%. Для полученных композитов предложен режим термообработки, обеспечивающий удаление полимерной составляющей без растрескивания материала. Установлено, что прочность при сжатии образцов со структурой двустороннего гироида составляет около 4 МПа, тогда как для структур одностороннего гироида данный показатель несколько ниже и составляет порядка 3 МПа.

Таким образом, в работе была изготовлена модельная и макропористая остеокондуктивная керамика на основе ортофосфата магния и смешанного фосфата магния-натрия со структурой одностороннего и двустороннего гироида с размером порового пространства 1.5 мм, перспективная для медицинских применений.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-19-00219-П.