Исследование проводящих свойств титан-замещенных шпинелей Mg1-x(Fe1-xTix)2O4

Мерзлякова Е.Д., Морхова Е.А., Орлова Е.И., Шиндров А.А.

Студент, 1 курс магистратуры

Самарский государственный технический университет, Самара, Россия

E-mail: merzlyakovaliza798016@gmail.com

Стремительное развитие электрохимической энергетики сталкивается с необходимостью разработок новых современных систем хранения энергии. Наиболее популярными электрохимическими устройствами являются литий-ионные аккумуляторы, сталкивающиеся с высокой стоимостью, неравномерным распределением в земной коре и вопросами безопасности [1]. В последнее время широко изучаются магний-ионные аккумуляторы (МИА), благодаря ряду преимуществ: низкая стоимость вследствие широкого распространения, высокая объемная емкость [2]. Тем не менее, сильное электростатическое взаимодействие и низкая скорость диффузии ионов Mg2+ создают трудности для разработки твердотельных проводящих материалов [3]. Феррит магния MgFe2O4 со структурой шпинели рассматривается как перспективный катодный материал МИА, поскольку обладает открытой трехмерной сеткой каналов диффузии бивалентных катионов [4]. Тем не менее, чистый MgFe2O4 не показал выдающихся электрохимических характеристик ввиду низкой ионной проводимости. В данной работе, мы теоретически и экспериментально показали эффективность алиовалентного замещения с получением фаз Mg1-x(Fe1-xTix)2O4.

Расчёты в рамках теории функционала плотности (ТФП) подтвердили стабильность фаз при допировании, а кристаллохимические подходы выявили расширение каналов проводимости Mg2+ (rchan) и снижение энергетических барьеров (Em). Также, наиболее прецизионный метод упругой эластичной ленты подтвердил снижение диффузионного барьера примерно на 0.3 эВ в Mg1-x(Fe1-xTix)2O4, x = 0.5 по сравнению с исходной шпинелью. Моделирование методом кинетического Монте-Карло (КМС) предсказало увеличение ионной проводимости на два порядка. Все теоретические результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты расчётов кристаллохимических подходов и КМС моделирования после ТФП оптимизации составов Mg1-x(Fe1-xTix)2O4 при x = 0, 0.25 и 0.5

| Структура | rchan, Å | Em(Mg2+), эВ |  |  | σ300K, См/см (КМС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1D | 2D | 3D |  |
| MgFe2O4 | 1.8461 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 7.3×10-9 |
| Mg0.75(Fe0.75Ti0.25)2O4 | 1.9693 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 2.9×10-7 |
| Mg0.5(Fe0.5Ti0.5)2O4 | 2.0760 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 6.2×10-7 |

После теоретических исследований, методом твердофазного синтеза были получены различные составы Mg1-x(Fe1-xTix)2O4 (x = 0, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50). В результате чего, экспериментальные исследования проводимости методом импедансной спектроскопии подтвердили её увеличение, что показало согласование с теоретическими результатами.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 25-73-10052, https://rscf.ru/project/25-73-10052/).

Литература

1. Tarascon J. M., Armand M. // Nature. 2001. Т. 414. №. 6861. С. 359-367.

2. Das A. et al. // Coordination Chemistry Reviews. 2024. Т. 502. С. 215593.

3. Li Z. et al. //Advanced Energy Materials. 2023. Т. 13. №. 27. С. 2300682.

4. Narsimulu D. et al. //Ceramics International. 2016. Т. 42. №. 15. С. 16789-16797.