Роль хлорида метиламмония в инженерии промежуточных фаз для управления морфологией и фазой перовскита Cs0,05FA0,95PbI3

Зарудняя А.А., Ильичева Е.А., Дорофеев Д.Ю., Саранин Д.С.

Студент, 1 курс магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: zanny68@yandex.ru

Ключевым фактором, определяющим эффективность перовскитных солнечных элементов (ПСЭ), является качество поглощающего слоя, а именно – его морфология и кристалличность [1]. Введение модифицирующих добавок в прекурсорный раствор перовскита применяется в качестве одного из эффективных методов управления кристаллизацией перовскитного слоя. В частности, хлорсодержащие добавки, такие как хлорид метиламмония (MACl), демонстрируют высокий потенциал для формирования перовскитных пленок с улучшенными качествами [2]. Ионы хлора на начальных этапах кристаллизации формируют промежуточные фазы, предотвращая образование δ-фазы. Во время отжига Cl- улетучивается, в то время как MA+ встраивается в кристаллическую решетку и сжимает ее, тем самым снижая энтальпию образования фотоактивной фазы [3].

В данной работе исследовалось влияние добавки MACl на фазовые и морфологические свойства перовскита Cs0,05FA0,95PbI3. Рентгенофазовый анализ показал, что в опорных образцах без добавления MACl формируется фаза β-FAPbI3 с примесью йодида свинца. Средний размер зерна контрольной пленки без составил 170 нм, а шероховатость – 17 нм. Введение MACl в концентрации 10 мол. % в прекурсорный раствор привело к значительному улучшению структурных свойств. Средний размер зерна увеличился до 350 нм, а шероховатость уменьшилась до 4 нм. Кроме того, фазовый анализ показал, что перовскит кристаллизовался преимущественно в фазу α-FAPbI3, без наличия пиков PbI2

Влияние структурных улучшений на работу устройств было оценено по электрофизическим характеристикам ПСЭ с эффективной площадью 0,15 см2 на основе опорного и модифицированного состава. Лучшие вольтамперные характеристики наблюдались у устройств с добавлением MACl: Uхх = 1,1 В, Jкз = 24,19 мА/см2, ФЗ = 82,83 %, КПД = 22,04 %.

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку со стороны программы «Приоритет-2030» НИТУ МИСИС в рамках стратегического технологического проекта «Энергия материалов».

Литература

1. Pratap S. и др. Out-of-equilibrium processes in crystallization of organic-inorganic perovskites during spin coating // Nat Commun. 2021. Т. 12, № 1. С. 5624.

2. Liu S. et al. A review on additives for halide perovskite solar cells //Advanced Energy Materials. – 2020. – Т. 10. – №. 13. – С. 1902492.

3. Kim M. et al. Methylammonium chloride induces intermediate phase stabilization for efficient perovskite solar cells //Joule. – 2019. – Т. 3. – №. 9. – С. 2179-2192.