Магнитный перлит: получение и физико-химические свойства

Сушкеева Э.С.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия

2Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия

E-mail:erzhena.sushkeeva@yandex.ru

Среди существующих методов очистки сточных вод от различных токсичных загрязнителей большое внимание привлекает адсорбционный метод благодаря простоте оборудования, легкости в эксплуатации и низких капитальных материальных затрат. В качестве сорбентов экономически целесообразно использовать природные материалы, такие как глина, цеолит, перлит, которые относятся к дешевым, доступным и экологически безопасным материалам. Модифицирование структуры данных материалов и введение различных функциональных групп приводит к увеличению их адсорбционных свойств. Целью данной работы является синтез композитного материала «Fe3O4/перлит» и тестирование его в адсорбции антрахинонового красителя «Кислотный ярко-синий», широко применяемого в текстильной промышленности.

Синтез композитного материала осуществляли в несколько этапов: 1) приготовление смешанного раствора FeCl3 и FeSO4 в соотношение 2:1, 2) добавление к смешанному раствору 10 г перлита, 3) добавление 25% раствора аммиака для образования магнетита, 4) промывание смесью этанола и воды (1:3), и 5) высушивание композита при 70°C в течение 24 часов.

Рис.1 Дифрактограммы исходного перлита (1), магнетита (2) и Fe3O4/перлита (3)

Характеризацию функционального материала проводили с помощью РФА, электронного микроскопа с системой энергодисперсионного микроанализа и низкотемпературной адсорбции азота. Образование магнетита на поверхности перлита подтверждалось результатами РФА (Рис. 1). По данным энергодисперсионного анализа содержание железа составило 12%. Удельная поверхность материала была равна 8.2 м2/г что в 6 раз выше, чем у исходного перлита. Адсорбцию красителя «Кислотный ярко-синий» изучали методом ограниченного объема. Величину адсорбции устанавливали по разности начальной и текущей концентраций красителя в растворе, которые определяли спектрофотометрическим методом. Адсорбционная емкость полученного композита (27.6 мг/г) превышает емкость исходного перлита (5.1 мг/г) и магнетита (4.9 мг/г) в 5.5 раз, что обусловлено увеличением железосодержащих поверхностных функциональных групп и удельной поверхностью. Результаты могут использоваться для разработки эффективных сорбционных технологий очистки сточных вод предприятий текстильной промышленности.

Работа выполнена под руководством д.х.н., Ханхасаевой С.Ц.1, 2 и к.х.н. Бадмаевой С.В.1, 2 в рамках государственного задания ФГБУН БИП СО РАН 
(проект FWSU-2026-0010).