Гидротермальный синтез дисперсных бинарных сульфидов кобальта, марганца, меди и железа

Козорог М.П.1,2, Абакумов М.В.2, Кокин А.А.2, Синицын П.А.2, Никитина В.А.2

Студентка, 3 курс бакалавриата

1 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 
Москва, Россия

2 Центр энергетических наук и технологий Сколковского института 
науки и технологий, Москва, Россия

E-mail: mariykozorog@gmail.com

Халькогениды переходных металлов, таких как кобальт, марганец, медь, железо привлекают внимание как перспективные бифункциональные катализаторы для щелочного электролиза воды [1]. Их каталитическая активность обусловлена быстрым реструктурированием поверхности с образованием активных аморфных гидроксидов. На сегодняшний день большинство исследований в научной литературе посвящено монометаллическим сульфидам, тогда как информации о синтезе и характеризации бинарных фаз значительно меньше.

В настоящей работе гидротермальным методом синтезированы бинарные сульфиды (M1, M2)S2 (M1 = Co; M2 = Mn, Cu, Fe). В качестве исходных соединений использовали соответствующие соли металлов (Co(NO3)2·6H2O, MnCl2·4H2O, CuSO4·5H2O, FeSO4·7H2O), тиосульфат натрия Na2S2O3·5H2O, серу и поливинилпирролидон. Путем варьирования концентрации исходных реагентов и температуры синтеза были найдены условия, обеспечивающие формирование кристаллических дисперсных однофазных порошков индивидуальных и смешанных сульфидов (CoS2, Co0.992Mn0.008S2, Co0.81Cu0.19S2, Co0.85Fe0.15S2), не содержащих аморфной фазы. Синтез проводили при 160 °C в течение 12 часов. Отмывку образцов от солей и серы после синтеза проводили водой, бензолом, затем изопропанолом [2]. Полученные образцы хранили в атмосфере аргона ввиду высокой реакционной способности.

Структура бинарных сульфидов была охарактеризована методом рентгенофазового анализа с уточнением параметров элементарных ячеек методом полнопрофильного анализа дифрактограмм. Морфология была изучена методом растровой электронной микроскопии. Состав фаз определён методом безэталонного локального рентгеноспектрального микроанализа, удельная поверхность образцов определена методом низкотемпературной адсорбции азота. Полученные образцы будут в дальнейшем использованы для исследования электрохимических свойств однофазных смешенных сульфидов.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант
№ 24-13-00317, https://rscf.ru/project/24-13-00317/.

Литература

1. Yan Y., Bao Y. X., Zhao B., Wang X. A review on noble-metal-free bifunctional
heterogeneous catalysts for overall electrochemical water splitting // J. Mater. Chem. A. 2016. Vol. 4. P. 17587–17603.

2. Li L, Ghahreman A. Hydrothermal Monodisperse Microspherulite Pyrite: Novel Synthesis Process and Electrochemical Study of Its Oxidation // ACS Omega. 2020. Vol. 5(38). P. 24871-24880.