Аналитическое применение углеродных наночастиц, синтезированных из цистеина

Фефелов М.А.

Студент, 2 курс магистратуры1,2

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: fefelovm19@gmail.com

Углеродные наночастицы (УНЧ) представляют собой класс флуоресцентных углеродных наноматериалов размером 10-20 нм. Они привлекли значительный интерес научного сообщества благодаря сочетанию уникальных оптических свойств, высокой биосовместимости, низкой цитотоксичности и легко поддаются функционализации поверхности за счет поверхностных групп [1, 2].

Цель работы является низкотемпературный синтез УНЧ из аминокислоты, содержащей серу, и оценка их способности к аналитическому определению лекарственных препаратов и перекиси водорода. УНЧ были получены гидротермальным синтезом в автоклаве из раствора L-цистеина, нейтрализованного раствором NaOH до pH 8–9 при температурах 60, 80, 100 и 120°C. Температуры синтеза УНЧ были выбраны на основании данных термического анализа, проведенного методом Кальве по пикам тепловыделения. УНЧ были охарактеризованы методами ИК, спектроскопии КР и ФЛ, размеры частиц определены с помощью АФМ. Количественное определение аналитов регистрировали по изменению интенсивности флуоресценции.

Установлено, что флуоресценция УНЧ критически зависит от температуры синтеза. При 60 и 80°C слабая эмиссия, что соответствует раннему этапу формирования УНЧ. Оптимальной является температура 100°C, потому что при этой интенсивности флуоресценция резко возрастает до 256 отн. ед., а пик эмиссии сдвигается в зеленую область (504-508 нм). При 120°C сигнал 1000 отн. ед., но происходит смещение пика интенсивности в область 492-500 нм.

В ходе скрининга 26 лекарственных веществ (λвозбуждения=254 нм) выявлено тушение флуоресценции УНЧ для следующих соединений: доксициклин (снижение 51%), цефтриоксан (38%), ампициллин и диклофенак (по 30%), анальгин (23%), цефотаксим (20%). Эффект воспроизводим в двух независимых повторах.

Перекись водорода вызывает тушение флуоресценции УНЧ при возбуждении 366 нм, которое зависит от концентрации ее концентрации. При высоких концентрациях (8 М) снижение сигнала достигает 50% от исходного уровня. Реакция окисления частиц перекисью водорода завершается в течение 1 минуты. При низких дозах H2O2 наблюдается незначительное усиление свечения за счет образования новых поверхностных дефектов и окисления функциональных групп.

УНЧ демонстрируют быстрый и стабильный отклик на доксициклин, цефалоспорины, диклофенак и перекись водорода. Полученные результаты позволяют рассматривать УНЧ как основу для флуоресцентных сенсоров антибиотиков и активных форм кислорода.

Литература

1. M. Zhang, R. Su, J. Zhong, L. Fei, W. Cai, Q. Guan, W. Li, N. Li, Y. Chen, L. Cai, 
Nano Res. 12 (2019) 815–821.

2. F. Yuan, T. Yuan, L. Sui, Z. Wang, Z. Xi, Y. Li, X. Li, L. Fan, Z.A. Tan, A. Chen, 
Nat. Commun. 9 (2018) 2249.