Катализаторы реакции электровосстановления CO2 на основе сплавов Pd-Bi

Хвощевская Д.А.1, Никитина В.А. 2,3, Левин Э.Е.4

Студент, 1 курс магистратуры

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

3Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

4МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: khvoshchevskayada@my.msu.ru

В последние годы количество выбросов CO2 (одного из главных парниковых газов) резко увеличивается, что приводит к негативным изменениям климатических условий. В связи с этим в настоящее время активно исследуется процесс электрохимического восстановления CO2. Получение формиата в качестве продукта восстановления вызывает особый интерес, так как он может быть использован в качестве топлива для топливных элементов, а также в качестве прекурсора для синтеза других химических веществ [1]. Для восстановления CO2 до формиата часто используются катализаторы на основе палладия, так как они позволяют проводить реакцию при небольших перенапряжениях. Однако соединения палладия имеют высокую стоимость, а их поверхность легко отравляется интермедиатами реакции восстановления CO2 [2]. Катализаторы на основе висмута высокоселективны по отношению к формиату, однако реакция протекает при высоких перенапряжениях, что увеличивает затраты энергии [3]. Как ожидается, создание сплавных катализаторов Pd-Bi позволит преодолеть ограничения, возникающие при использовании индивидуальных металлов.

В представленной работе дисперсные каталитические покрытия Pd-Bi получены методом электроосаждения из водных растворов, содержащих комплексные соединения металлов (Bi(EDTA)- и Pd(en)2Cl2). Осаждение проводили в импульсном гальваностатическом режиме при различных плотностях токов (4, 8 и 16 мА/см2) из раствора с мольным соотношением Pd:Bi = 20:1. Выбранные условия осаждения позволили получить осадки с хорошей адгезией к медной подложке, представляющие собой однофазные твердые растворы висмута в палладии (от 70 до 85 ат.% Pd). Также были получены однофазные образцы, представляющие собой интерметаллическое соединение состава PdBi2, что подтверждается данными рентгенофазового анализа. Для характеристики селективности твердых растворов Pd-Bi в реакции электровосстановления CO2 проводили препаративный электролиз CO2 в мембранной ячейке в растворе 0.1M KHCO3. Установлено, что селективность образца состава Pd0.87Bi0.13 значительно превышает селективность образцов на основе висмута при низких перенапряжениях (80% и 36%, соответственно, при -0.4 В). На следующем этапе будет изучена селективность образцов с большим содержанием висмута, что позволит найти оптимальный состав катализатора для достижения высокой селективности и энергоэффективности электролиза.

Литература

1. Tran D.S., Vu N.-N. Vu, Nemamcha H.-E., Boisvert C., Legrand U., Fink A.G., Navarro-Pardo F., Dinh C.-Th., Nguyen-Tri P. Design of electrocatalysts and electrodes for CO2 electroreduction to formic acid and formate// Coordination Chemistry Reviews. 2025. Vol. 524. 216322.

2. Min X., Kanan M.W. Pd-Catalyzed Electrohydrogenation of Carbon Dioxide to Formate: High Mass Activity at Low Overpotential and Identification of the Deactivation Pathway// J. Am. Chem. Soc. 2015. Vol. 137. P. 4701-4708

3. Guo W., Cao X., Tan D., Wulan B., Ma J., Weijian Zh. J. Thermal-Driven Dispersion of Bismuth Nanoparticles among Carbon Matrix for Efficient Carbon Dioxide Reduction//Angew. Chem. Int. Ed. 2024. Vol. 63. e202401333.