Зависимость глубины положения и вида доменных стенок от температуры восстановительного отжига кристаллов ниобата лития

Манзов А.А., Кислюк А.М., Кубасов И.В., Иванов В.П., Юмашев Г.Ю., Малинкович М.Д.

Студент, 3 курс специалитета

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: manzovandrey@gmail.com

Исследование механизмов формирования доменных структур различных конфигураций в сегнетоэлектрических материалах представляет собой важную фундаментальную и прикладную задачу. Ключевыми особенностями процессов доменообразования являются необходимость контролируемого изменения ширины переходной области и точность позиционирования доменных стенок внутри кристалла сегнетоэлектрика. Возможность точно управлять положением доменных стенок позволяет использовать такие материалы в инновационных устройствах на стыке электроники, оптики и механики.

В работе были исследованы доменные структуры в конгруэнтных монокристаллах ниобата лития (LiNbO3) кристаллографических z и y+128° срезов прошедших восстановительный отжиг в трубчатой печи SAFTherm STG-60-17 при разных температурах в условиях аут-диффузии оксида лития и кислорода. Отжиги проводились в атмосфере азота при температурах от 1140 °C до 1200 °C. После на образцах выполнялся косой шлиф, а затем их травили. Селективное травление поперечных срезов LN проводилось в кипящей смеси азотной и плавиковой кислот HNO3 : HF, в объёмном соотношении 2 к 1 по методике, подробно описанной в [1]. После визуализации при помощи микроскопа Carl Zeiss Axio Imager D1 были получены микрофотографии протравленных поперечных срезов кристаллов LN с сегнетоэлектрической доменной структурой.

Было выявлено, что при температурах не достигающих фазового перехода (1140-1150 °C) переполяризация домена только начинается из-за чего доменная стенка залегает в приповерхностном слое, а ширина переходной области крайне мала, менее разрешающей способности оптического микроскопа. При этом у образцов z-среза доменная стенка залегает глубже чем у образцов y+128 среза. По достижению температуры фазового перехода (1150 °C) расположение доменной стенки становится ближе к середине кристалла, при этом ширина переходной области перехода начинает расти. После достижения температуры Кюри доменная стенка остаётся в центре, но ширина переходной области продолжает расти и достигает максимума при температуре 1160°C. При дальнейшем увеличении температуры ширина переходной области уменьшается.

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания (проект № FSME‑2024-0001).

Литература

1. Nassau K., Levinstein H.J., Loiacono G.M. The domain structure and etching of ferroelectric lithium niobate // Appl. Phys. Lett. – 1965. – Vol. 6. – № 11. – P. 228–229. DOI: https://doi.org/10.1063/1.1754147.