Синтез и характеризация новых гибридных галогенокупратов
с органическими катионами

Чэнь Л.1, Ли М.1, Фатеев С.А.1, Петров А.А.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1Факультет наук о материалах, Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне

2Лаборатория новых материалов для солнечной энергетики
Факультет наук о материалах, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия

E-mail: chenluyi2020@163.com

Гибридные галогенокупраты (I) с органическими катионами – перспективный класс материалов для передовых оптоэлектронных устройств, включая фотовольтаику, светодиоды и сцинтилляционные детекторы рентгеновского излучения. Эти соединения обладают настраиваемыми люминесцентными свойствами, высоким квантовым выходом и нетоксичны, что делает их идеальными для устойчивого применения. [1]

Мы провели синтез и исследовали свойства новых гибридных галогенокупратов c катионами тетрафенилфосфония (TPP+), трифенилсульфония (TPS+), триметилсульфония (TMS+), ацетамидиния (Aca+), имидазолия (Im+) и пиперазиния (Pip2+). Для получения кристаллов использовали методы охлаждения и выпаривания растворов с различным соотношением органической соли и галогенида меди в ацетонитриле (3:1; 2:1; 1:1; 1:2; 1:3).

Обнаружено 12 новых фаз гибридных галогенокупратов, определена их кристаллическая структура, исследованы люминесцентные свойства и термическая устойчивость. В частности, исследована зависимость свойств от структуры для соединений с катионами TMS+ (рис. 1), Aca+ и Im+. [2,3]

Рис. 1. Спектры люминесценции галогенокупратов триметилсульфония.

Кроме того, установлено, что при поглощении воды PipCuI3 превращается в гидрат PipCuI3·H2O, обладающий зелёной люминесценцией (494 нм) при комнатной температуре, что позволяет рассматривать данное соединения как перспективный сенсор влажности.

Литература

1. D. Banerjee, B. Saparov. Ultrabright Light Emission Properties of All-Inorganic and Hybrid Organic-Inorganic Copper(I) Halides. // Chem. Mater., 2023, 35, 3364–3385.

2. A.A. Petrov, L. Chen, et al. Crystal structures and luminescence properties of halocuprates with trimethylsulfonium cations. // Dalton Transactions, 2025, 54, 9088–9094

3. A.A. Petrov, L. Chen, et al. Structure and Luminescent Properties of Acetamidinium and Imidazolium-Based Copper Halides. // Dalton Transactions, 2026, accepted.