Исследование фотокаталитических свойств, модифицированных катионами наноструктурированных покрытий TiO2

Зыков Ф.М.

Кандидат химических наук

УрФУ, Физико-технологический институт, Екатеринбург, Россия

E-mail: zykov.fm@yahoo.com

Повышение фотокаталитической активности катализаторов на основе диоксида титана - актуальная задача современного фотокатализа. Одним из способов повышения фотоактивности материала является модифицирование структуры различными катионами.

Настоящее исследование направлено на расширение представления о характеристиках допированного оксида титана в широком диапазоне концентраций допанта из числа Mn(NO3)2 (0-1М), Co(NO3)2 (0-1М), Ni(NO3)2(0-1М), La(NO3)3(0-0,1М), Fe(NO3)2.

Наноструктурированный оксид титана получен методом одностадийного анодного оксидирования в органическом фторсодержащем электролите, как с добавкой источника допанта, так и без нее. Синтезированные аморфные покрытия подвергали термообработке при 400°С в различных средах в течение 1 часа при скоростях нагрева/охлаждения 1°С/мин.

В докладе представлены характеристики модифицированного наноструктурированного оксида титана в зависимости от вида и концентрации допирующего элемента. На рисунке 1 показаны максимумы фотоконверсионной эффективности (ФКЭ) в зависимости от допирующего элемента.

Рис.1. Значения ФКЭ в зависимости от допанта

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (тема № FEUZ-2026-0009) )