Моделирование свойств сегнетоэлектрических пленок на основе замещенного нитрида алюминия для применения в устройствах энергонезависимой памяти

Калика Е.Б., Марголин И.Г., Чуприк А.А

Сотрудник, 1 курс инженер-исследователь

Московский физико-технический институт (Научно-исследовательский институт), Долгопрудный, Россия

E-mail: kalika.eb@phystech.edu

Быстрый рост объёмов цифровых данных и усложнение вычислительных архитектур приводят к возрастающим требованиям к устройствам памяти, в том числе к снижению энергопотребления, повышению плотности записи и скорости переключения. В связи с этим сегнетоэлектрическая память в последние годы приобретает всё большую популярность как перспективная альтернатива традиционным типам энергонезависимой памяти. Особый интерес вызывают материалы, совместимые с кремниевой микроэлектроникой и способные обеспечивать устойчивое переключение поляризации при относительно низких рабочих напряжениях.

Нитрид алюминия (AlN) занимает особое место среди сегнетоэлектрических материалов благодаря своей исключительно высокой спонтанной поляризации (~130 МВ/см2) [1]. Было показано, что он сохраняет свои сегнетоэлектрические свойства при толщинах около 10 нм, что делает этот материал крайне привлекательным для применения в элементах памяти нового поколения [2]. Кроме того, отсутствие вакансий кислорода в пленках AlN означает потенциально бесконечное время хранения состояния в устройствах памяти на его основе, в отличие от традиционных сегнетоэлектриков, используемых сегодня. Ключевым ограничением нитрида алюминия остаётся высокое коэрцитивное напряжение, связанное с большим энергетическим барьером сегнетоэлектрического переключения поляризации [3]. В связи с этим, актуальной задачей является модификация свойств нитрида алюминия таким образом, чтобы сохранить его высокую поляризацию, одновременно снизив напряжение переключения и повысив технологическую применимость материала.

В данной работе при помощи расчетов на основе теории функционала плотности исследуются z1=1.5(ka22)сегнетоэлектрические и диэлектричесткие свойства чистого AlN и замещенного атомами Sc, B, Ta. Проанализированы спонтанная поляризация, диэлектрическая проницаемость и зонная структура таких соединений при разной степени замещения атомов алюминия. На основании полученных данных эмпирически показано, что замещение атомов Al приводит к снижению величины коэрцитивного поля в сегнетоэлектрических пленках. Наиболее выраженный эффект наблюдается в системах Al1-xTaxN, где величина коэрцитивного поля снижается более чем в два раза по сравнению с чистым нитридом алюминия, что делает тантал наиболее перспективным элементом для сегнетоэлектрических нитридов.

Полученные результаты указывают на высокий потенциал Al1-xTaxN для применения в низковольтных сегнетоэлектрических элементах памяти и могут быть использованы при разработке новых устройств энергонезависимой памяти.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 25-19-00493).

Литература

1. Fichtner S., Wolff N., Lofink F., Kienle L., Wagner B. AlScN: A III-V semiconductor based ferroelectric // J. Appl. Phys. 2019 Vol 125 P.114103.

2. Yasuoka S., Shimizu T., Tateyama A., Uehara M., Yamada H., Akiyama M., Hiranaga Y., Cho Y., Funakubo H. Effects of deposition conditions on the ferroelectric properties of (Al1−xScx)N thin films // J. Appl. Phys. 2020 Vol. 128 P. 114103.

3. Zhang Y., Zhu Q., Tian B., Duan C. New-Generation Ferroelectric AlScN Materials // Nano-Micto Lett. 2024 Vol. 16 P. 227.