Получение островковых плёнок сплава Гейслера на кремниевых подложках

Нгуен В.Т.А., Архипов А.В., Габдуллин П.Г.

Аспирант, 3 год обучения

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: anh.spbpu@gmail.com

Сплавы Гейслера перспективны для энергетики, поскольку в термоэлектрике обеспечивают термостабильность и оптимизацию PF (= S2σ) и zT через легирование и наноструктурирование при снижении теплопроводности [1], а в оптоэлектронике проявляют настраиваемую запрещённую зону, оправдывая исследования фотопроводимости тонких плёнок [2].

Термический деветтинг обеспечивает литографически независимое формирование стабильных массивов металлических наночастиц с контролируемыми размером, плотностью и морфологией за счёт толщины плёнки и режима отжига [3].

Тонкие пленки ZrTiNiSn были получены методом магнетронного распыления с толщиной 5, 10, 20 нм. Использовалась система HEX компании Mantis Deposition (Великобритания). Тонкие пленки сплава распылялись с помощью многоэлементной мишени 100 мм, собранной из одноэлементных мишеней, вырезанных веером, при этом расположение областей было обратно пропорционально отношению скоростей распыления каждого элемента (SZr/STi/SNi/SSn = 1vZr/1vTi/1vNi/1vSn). Расстояние от центра магнетрона до плоскости и до оси держателя подложки составляет приблизительно 190 мм и 130 мм соответственно; плоскость магнетрона образует угол около 15° с горизонтальной плоскостью [4]. Скорость распыления сплава ZrTiNiSn составляла 0,3 Å/с.

В экспериментах применялись кремниевые пластины КДБ-10 с ориентацией поверхности (111), покрытые естественной оксидной плёнкой. Перед использованием подложки последовательно промывали в ацетоне, изопропиловом спирте и дистиллированной воде. Размер образцов составлял приблизительно 10×10 мм, что обеспечивало равномерное формирование плёнок и позволяло сопоставление получаемых результатов с результатами предыдущих работ [5, 6]. После формирования пленок они подвергаются термообработке в условиях отжига – температура и время воздействия тепла – которые выбираются индивидуально.

Литература

1.  Li W. et al. Half-Heusler thermoelectrics: Advances from materials fundamental to device engineering //Joule. – 2024. – Т. 8. – №. 5. – С. 1274-1311.

2.  Kacimi S., Mehnane H., Zaoui A. I–II–V and I–III–IV half-Heusler compounds for optoelectronic applications: Comparative ab initio study //Journal of Alloys and Compounds. – 2014. – Т. 587. – С. 451-458.

3. Gentili D. et al. Applications of dewetting in micro and nanotechnology //Chemical Society Reviews. – 2012. – Т. 41. – №. 12. – С. 4430-4443.

4. V. T. A. Nguyen et al., "Magnetron-Sputtered Ni and ZrTiNiSn Thin Films on Si-Substrate: Thickness Influence on Structural Property and Electrical Conductivity," 2025 International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech), Saint Petersburg, Russian Federation, 2025, pp. 303-306, doi: 10.1109/EExPolytech66949.2025.11253909.

5.  Нгуен В.Т.А., Габдуллин П.Г., Архипов А.В. Получение островковых пленок никеля на кремниевых подложках // Неделя науки ИЭиТ: материалы Всероссийской конференции (Санкт-Петербург, 18–23 ноября 2024 г.). – СПб: Политехпрессб 2024. – С. 188-190.

- 6.  Нгуен В.Т.А., Габдуллин П.Г., Архипов А.В. Трансформация морфологии тонких пленок никеля и циркония на естественно окисленных кремниевых подложках при отжиге в вакууме // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. – 2025. – Т. 18. – № 4.